МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни

«Формування первинної та вторинної структури конструкційних сталей»

для студентів спеціальності 132- матеріалознавство

ДніпрпетровськНМетАУ 2019

УДК 658

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні сталі та сплави» для студентів спеціальності 132- матеріалознавство/Укл.: Т.М.Миронова, В.З.Куцова. – Дніпропетровськ:НМетАУ, 2019. - с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Формування первинної та вторинної структури конструкційних сталей», наведені матриці виконання практичних робіт, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів спеціальності 132- матеріалознавство заочної форми навчання.

Укладачі: Т.М.Миронова, д-р техн. наук, проф.

Відповідальна за випуск Н.Е. Погрібна, д-р техн. наук, проф.

Рецензент

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Формування первинної та вторинної структури конструкційних сталей» - входить до варіативної складової підготовки.

Мета вивчення дисципліни - поширення  знань та навичок, необхідних для аналізування технологічних особливостей виробництва, структури та властивостей конструкційних сталей, що формуються під час кристалізації та термічної обробки виливків, заготівок та різноманітних виробів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- вплив домішок та легуючих елементів на структуру, фазовий склад та властивості конструкційних сталей;

- вплив умов твердіння та складу на макро- і мікроструктуру відливок з конструкційних сталей;

- вплив термічної обробки на первинну структуру та властивості відливок з конструкційних сталей;

- вплив термічної обробки та легування на структуру та експлуатаційні властивості виробів з конструкційних сталей;

- галузі використання конструкційних сталей.

вміти:

- аналізувати умови формування первинної і вторинної структури вуглецевих та легованих конструкційних сталей за допомогою методів макро- та мікроаналізу;

- аналізувати в залежності від зовнішніх факторів діаграми стану залізо-вуглець, залізо-легуючий елемент, залізо-вуглець-легуючий, концентраційні та ізотермічні перерізи багатокомпонентних діаграм;

- визначати фазовий та структурний стан конструкційних сталей в залежності від їх хімічного складу та швидкості охолодження;

-

визначати оптимальні склади та режими термічної обробки деталей в залежності від їх призначення.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при  складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань; комплект мікроструктур конструкційних сталей в залежності від умов кристалізації, термічної обробки та хімічного складу.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є однією з базових дисциплін при підготовці спеціалістів та магістрів напряму «Інженерне матеріалознавство». При її вивченні необхідні знання дисциплін «Матеріалознавство», «Сплави системи залізо-вуглець», «Термічна обробка металів», «Леговані сталі», «Механічні властивості», «Фізичні властивості».

Набуті знання і вміння використовуються при  науково-дослідній роботі та при виконанні дипломних робіт.

1.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Формування первинної та вторинної структури конструкційних сталей» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

| Загалом годин | Курс / семестр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4/8 |  |  |  |  |  |
|  | Лекцій, годин | Лабор., годин/ кількість | Практ., годин/ кількість | Самост. годин. | Вид контролю |  |
| 72 | 8/4 | 4/2 |  | 96 | залік |  |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

- вивчення лекційного матеріалу;

- підготовку до лабораторних робіт;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання індивідуального завдання;

- підготовку для контрольних заходів (залік).

2. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Куцова В.З., Ковзель М.А., Носко О.А. Леговані сталі та сплави з особливими властивостями. Д. НМетАУ. – 2008. – 350 с.

2. Таран Ю.М., Калінушкін С.П., Куцова В.З., Погребна Н.Е., Спірідонова 1.М., Хохлова Т.О., Носко О.А. Металознавство та термічна обробка металів 1 сплавів в застосуванням комп'ютерних технологій навчання. Частина 2, Дн-вск, Дніпрокнига, 2002, 260 с.

3. Гуляев А.П., Металловедение., Москва, Металлургия, 1986

4. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали, Москва, МиСиС, 1999, 407с.

5. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. 3-е издание, переработанное и дополненное. Москва, Металлургия, 1983, 366 с.

6.Гудремон Э.А. Специальныестали. Издание 2-е. Москва. Металлургия.1966, -1т, -734с.

7. Гудремон Э.А. Специальныестали.Издание 2-е. Москва. Металлургия.1966, -2т.- 540 с.

8 Ю.П. Солнцев, Е.И Пряхин, Ф. ВойткунМатериаловедение, Москва, МиСиС, 1999.

9. Попов А.А., Попова Л.Е. Изотермические и термокинетическикедиаграммыраспадапереохлажденногоаустенита. Справочниктермиста. М.: Металлургия, 1965, 495 с.

10. Новиков И.И., Строганов Г.Б., Новиков А.И. Металловедение, термообработка и рентгенография. М.: МИСИС, 1994, 480 с.

11. Бунин К.П., Мовчан В.И., Шаповалов В.И. Металлографияжелезоуглеродистыхсплавов.Учебноепособие по курсу «Металлографи». Днепропетровск.1974.

3. ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в Таблиці 2.1.

Таблиці 2.1.

| № тем | Назва розділу/теми та її зміст | Види занять |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ауд | лекц. | лабор. | самост. |
| 1. | Загальна характеристика конструкційних сталей. Класифікація конструкційних сталей за хімічним складом. Галузі застосування. Характеристика вуглецевих, низьколегованих та легованих конструкційних сталей. | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Формування первинної структури конструкційних сталей. Кристалізація конструкційних сталей. Технологічні властивості сталі для виливків. Структура та дефекти литої сталі:структурна, фізична, хімічна та карбідна неоднорідність. Вплив легування на виникнення ливарних дефектів, шиферності та флокенів. Неметалічні включення в конструкційних сталях. Особливості формування мікроструктури сталей під час охолодження великогабаритних та фасонних виливків під час та після затвердіння. | 3 | 2 | 1 |  |
| 3. | Термічна обробка виливків та напівфабрикатів конструкційних сталей. Особливості термічної обробки виливків. Після ливарний відпал. Перегрів та перепал сталі. Вплив легуючих елементів на зростання зерна сталі при підвищених температурах. Відпал на мілке зерно. Попередня термічна обробка для покращення оброблення різанням та холодним деформуванням. Формування структури при повному відпалі, нормалізації та відпалі з відпущенням для легованих конструкційних сталей. | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Формування структури та властивостей при різних видах термічної обробки вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей та їх застосування. Вплив вмісту вуглецю на формування структури при гартуванні та відпущенні. Формування структури та властивостей при термічній обробці будівельних та арматурних сталей. Формування структури при термічній обробці поковок,сортового прокату, листа та труб. | 3 | 2 | 1 |  |
| 5. | Характеристика видів термічної обробки, структури та властивостей при застосуванні легованих конструкційних сталей. Вплив легуючих елементів на перетворення структури при охолодженні сталі та відпущенні. Природа відпускної крихкості. Формування кінцевої структури в сталях, що поліпшуються та цементуються. Структура після термічної обробки високоміцних та машинобудівельних сталей. Використання ізотермічного гартування. | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Загалом | 12 | 8 | 4 |  |

Питання для заключного контролю

- Класифікація сталей по хімічному складу.

- . Як за вмістом вуглецю класифікують конструкційні сталі.

- Класифікація сталей за призначенням.

- Класифікація сталей за структурним складом.

- Особливості маркування конструкційних сталей.

- . Охарактеризуйте фази в сталях.

- Опишіть формування структури при кристалізації сталей, що містять до 0,1 % вуглецю.

- Опишіть формування структури при кристалізації сталей, що містять 0,16 % вуглецю.

- Опишіть формування структури при кристалізації сталей, в яких кількість вуглецю коливається від 0,1% до 0,16 % .

- Опишіть формування структури при кристалізації сталей, в яких кількість вуглецю коливається від 0,16 % до 0,5%.

- Опишіть формування структури при кристалізації сталей, що містять більше 0,5% вуглецю.

- В чому полягає перитектична кристалізація сталей.

- Який аустеніт називають первинним?

- Який аустеніт називають вторинним?

- Опишіть основні способи розливки сталі: зверху, сифоном, поточну (безперервну).

- Опишіть недоліки різних способів розливки сталі.

- Як поділяють сталі за способами розкислення.

- Опишіть формування макроструктури виливків.

- Які фактори впливають на співвідношення структурних зон у виливках сталей.

- Опишіть усадочні дефекти в стальних виливках.

- Що визначають точки G та N на діаграмі стану залізо-вуглець?

- Як впливає вуглець на температуру поліморфного перетворення заліза?

- Що визначають точки А4, А3, А2, А1 для чистого заліза та для його сплавів з вуглецем?

- Які фази притаманні залізовуглецевим сплавам?

- Які структури утворюються в залізовуглецевих сплавах?

- Яке перетворення називається евтектоїд ним в залізовуглецевих сплавах.

- . Яку структуру називають перлітом?

- Які сталі називаються доевтектоїдними, заевтектоїдними?

- Яка структура доевтектоїдних сталей при їх рівноважному стані?

- Як можна визначити марку сталі за її структурою?

- Який вплив вмісту вуглецю і цементиту на механічні властивості сталей (твердість, міцність, ударну в’язкість)?

- Як досягається рівноважний стан сталі?

- Що називають “технічним залізом”?

- Який вміст вуглецю в перліті?

- Який вміст вуглецю у фериті?

- Який цементит називається первинним, вторинним, третинним?

- Поясніть причини формування структури в сталях феритного класу .

- Поясніть причини формування структури в сталях аустенитного класу.

- Поясніть причини формування структури в сталях мартенситного класу.

- Поясніть причини формування структури в сталях перлитного класу.

- Поясніть причини формування структури в сталях карбідного класу.

- Як поділяють легуючі елементи за впливом на точки поліморфізма заліза.

- Які елементи називають карбідоутворюючими? Назвіть їх.

- Які елементи називають не карбідоутворюючими.Назвіть їх.

- Як легування впливає на Мн в сталях мартенситного класу.

- Як легування впливає на Мн аустенитного класу.

- Як легування впливає на стійкість переохолодженого аустеніту в сталях мартенситного класу.

- Як легування впливає на стійкість переохолодженого аустеніту в сталях аустенітного класу.

- Як легування впливає на стійкість переохолодженого аустеніту в сталях перлитного класу.

- Що означає «Мд»?

- Що собою являє ферит?

- Що собою являє δферит?

- Що собою являє аустеніт?

- Що собою являє мартенсит?

- Що собою являє бейніт?

- Що означає  точка «Е»?

- Що означає  точка «Р»?

- Що означає  точка «G»?

- Що означає  точка«N»?

- Що означає  точка«S»?

- Що означає лініяPSK?

- Що означає лініяPQ?

- Що означає лініяES?

- Що означає лініяGS?

- Що означає лініяGP?

- Що означає лінія NH?

- Що означає лінія NI?

- Які є види термічної обробки для сталей?

- Які види відпалу сталей ви знаєте?

- Яка термічна обробка називається нормалізацією? До яких температур нагрівають сталі при нормалізації?

- Яка термічна обробка називається поліпшенням?

- Які структури можуть утворюватися в сталях при їх різній швидкості охолодження з аустенітного стану?

- В чому полягає термічна обробка “гартування” для сталей?

- Яку швидкість охолодження сталей називається критичною?

- За яким механізмом утворюється “мартенсит”?

- . Від чого залежить кількість залишкового аустеніту при гартуванні?

- До яких температур нагрівають сталі різного хімічного складу при гартуванні?

- Які види відпуску існують?

- Для яких сталей призначають низький, середній та високий відпуск?

- Що означає термін «початкове зерно аустеніту»

- З якої причини відбувається зростання аустенітного зерна при нагріві?

- Які бувають типи сталей з точки зору спадковості аустенітного зерна?

- Що означає термін «спадкова зернистість»?

- Що означає термін «дійсне зерно»?

- Яку структуру називають первинною, а яку вторинною?

- Які структурні зміни в аустеніті викликає фазовий наклеп?

- Яким чином розмір аустенитного зерна впливає на властивості сталі?

- При яких умовах аустеніт перетворюється в перліт?

- При яких умовах аустеніт перетворюється в бейніт?

- При яких умовах аустеніт перетворюється мартенсит?

- Які зміни структури і властивостей відбуваються при низькотемпературному відпалі?

- Які зміни структури і властивостей відбуваються при високотемпературному відпалі?

- З яких причин в сталі утворюється смугаста структура сталі?

- Як легування може впливати на критичну швидкість охолодження?

- За яким механізмом відбувається бейнітне перетворення?

- Як утворення бейніту впливає на властивості сталі?

- Як утворення мартенситу впливає на властивості сталі?

- Яким чином можна зменшити кількість залишкового аустеніту в структурі сталі?

- Які перетворення відбуваються при нагріві сталі вище т.А3?

- Які перетворення відбуваються при нагріві сталі вище т.А1?

4.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.

Дослідження структури та властивостей вуглецевих конструкційних сталей після термічної обробки.

Дослідження структури та властивостей легованих конструкційних сталей різного призначення.

Лабораторна робота№1

«Дослідження особливостей макроструктури виливків, фасонних відливок та деформованих заготівок з конструкційних сталей різного складу та якості»

Мета:Визначити особливості, недоліки та переваги макроструктури виливків різного способу розкислення та виробництва.

Термін виконання - 1 година

Порядок виконання роботи. Завдання:

- Намалювати схематично макроструктуру виливка, що містить 3 структурні зони.

- Описати процеси, що відбуваються при різних методах розкислення сталі.

- Намалювати схематично структуру виливків кип’ячої, напівспокійної та спокійної сталей.

- Описати недоліки та переваги будови виливків кип’ячої, напівспокійної та спокійної сталей, а також в яких випадках їх застосовують.

Звіт

- Схема макроструктури виливка з усіма структурними зонами.

- . Схеми макроструктуривиливків кип’ячої, напівспокійної та спокійної сталей.

- Описання методів розкислення сталей.

- Описання недоліків та переваг будови виливків кип’ячої, напівспокійної та спокійної сталей

Лабораторна робота№2

«Дослідження первинної структури конструкційних сталей після кристалізації та відпалу»

Мета: Вивчення структури низько- та середньовуглевих сталей, що утворюється після кристалізації та відпалу.

Термін виконання - 1 година.

Порядок виконання роботи. Завдання

- Вивчити особливості формування структури сталей при кристалізації та повільному охолодженні у твердому стані.

- Дослідити та замалювати структури низько та середньо вуглецевих сталей з відманштеттовою будовою, що притаманна сталям у литому стані.

- Дослідити та замалюватиструктури низько та середньо вуглецевих сталей після відпалу та охолодженні на повітрі.

- По об’ємній частці перліту та фериту визначити склад сталей.

Лабораторна робота№3

«Дослідження структури та властивостей вуглецевих конструкційних сталей після термічної обробки.»

Мета: вивчення методики призначення режимів нормалізації, гартування і відпалу, дослідження впливу вмісту вуглецю і температури відпуску на твердість загартованої сталі.

Термін виконання - 1 година.

Порядок виконання роботи. Завдання

1.Призначити термічну обробку і скласти її режими для сталі відповідно до табл. 1

| Марка сталі | Мета термічної обробки | Режим термічної обробки | Структура, що утворюється | Властивості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Виправлення структури після гарячої обробки тиском |  |  |  |
| 10 | Усунення ліквації в металургійних зливках |  |  |  |
| 45 | Пом’якшення сталі перед обробкою різанням |  |  |  |
| 40Х | Остаточна зміцнювальна для зубчастих коліс |  |  |  |

2. Описати структуру після проведення призначеної термічної обробки.

3. Навести механічні властивості сталі після термічної обробки.

4. Зробити висновки і скласти звіт відповідно до завдання.

Лабораторна робота№4

«Дослідження структури та властивостей легованих конструкційних сталей різного призначення.»

Мета:Вивчення впливу легування формування структурних класів конструкційних сталей, їх призначення та властивості.

Термін виконання - 1 година.

Порядок виконання роботи. Завдання

1. Вивчити вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза, концентраційні (S,Е) точки, на стійкість та кінетику перетворення переохолодженого аустеніту.

2. Намалювати і описати схему ( за Вефером) впливу легуючих елементів на критичні точки А3 та А4 , на концентраційні т.S та т.Е, а також на температуру початку мартенситного перетворення Мн.

3. Описати вплив легуючих елементів на стійкість переохолодженого аустеніту. Намалювати схеми діаграм ізотермічного розпаду аустеніту сталі, що містить 0,5%С, легованої різними елементами.

4.Описати структурні класи сталей та галузі їх застосування..

5. Зарисувати структури сталей феритного, аустенітного, мартенситного та карбідного класів, вибрати відповідні марки сталей.

Звіт.

1. Схема та описання впливу легуючих елементів на поліморфізм заліза за «Вефером».

2.Схеми та описання діаграм ізотермічного розпаду аустеніту сталі з 0,5%С перлітного, мартенситного, аустенітногокласу, а також легованої карбідоутворюючими елементами.

3. Структури і марки сталей феритного, аустенітного, мартенситного та карбідного класів.

4.характеристика галузей застосування конструкційних сталей.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

« Формування структури конструкційних сталейпід час кристалізації, охолодженні у твердому стані, а також при термічній обробці. »

Мета: Набуття навичок використання діаграми Fe-C,довідників, науково - патентних джерел, діаграм ізотермічного розпаду аустеніту, термокінетичних діаграм для визначення формування структури і властивостей конструкційнихсталей.

Суть розробки: виходячи з марки сталі, визначити їх склад, властивості, галузь застосування, структуру і режими термічної обробки.

Умови виконання – самостійна робота в поза аудиторний час.

Приклади визначення предметної сфери розробки: продукція металургії та машинобудування.

Порядок виконання роботи:

1. Виходячи з марки сталі,описати за допомогою діаграми Fe-C формування структури сталі під час кристалізації та при повільному охолодженні у твердому стані. Схематично намалювати структуру після затвердіння та в кінцевому стані.

2. Описати способи надання заданих властивостей сталям за умов експлуатації. Описати структурні перетворення, що відбуваються під час запропонованої термічної обробки.

Варіант завдання вибирається відповідно порядкового номера студента в журналі.

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ.

| № варіанту | Марка сталі | Умови експлуатації |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | Висока твердість поверхні та зносостійкіть |
| 2 | 25 | Мяка серцевина. Висока твердість поверхні |
| 3 | 08 | Ввисока пластичність |
| 4 | 15 | Висока твердість поверхні, невисока міцність серцевини |
| 5 | 55 | Висока твердість поверхні, зносостійкість, висока міцність серцевини. |
| 6 | 35 | невисока міцність, невисокі навантаження |