Міністерство освіти і науки України 
Національна металургійна академія України

Робоча програма,

методичні вказівки та індивідуальні завдання 
для вивчення дисципліни «Сучасні технології отримання та

дослідження матеріалів», розділ 1 -  «Тонкоплівкові матеріали і 
технології їх одержання» для студентів спеціальності 132 –
Матеріалознавство

Друкується за Планом видань навчальної та методичної літератури, затвердженим Вченою радою НМетАУ

Протокол № 1 від 01.02.2016

Дніпропетровськ НМетАУ 2016

УДК  621.382

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни «Тонкоплівкові матеріали і технології їх одержання» для студентів спеціальності 132 –  Матеріалознавство,   / Укл.: В.З. Куцова, Н.М. Федоркова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 29 с.

|  | Містить робочу програму, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Тонкоплівкові матеріали і технології їх одержання», питання для заключного контролю та перелік рекомендованої літератури. Призначена для студентів спеціальності 132 – Матеріалознавство, заочної форми навчання. Друкується за авторською редакцією. |  |
| --- | --- | --- |

Укладачі:       В.З. Куцова, д-р  техн. наук, проф.

Н.М. Федоркова, канд. техн. наук, доц.

Відповідальна за випуск         В.З. Куцова, д-р техн. наук, проф.

Рецензент        І.Г. Рослик, канд. техн. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 17.03.2016.Формат 60х841/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,70. Умов. друк. арк. 1,68. Тираж 100 пр. Замовлення № 38.

Національна металургійна академія України 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4 ________________________________________ Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

|  | Характеристика дисципліни …………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні методичні вказівки ……………………………………… | 5 |
| 2 | Рекомендована література ………………………………………… | 6 |
| 3 | Програма і питання для поточного та заключного контролю ….. | 6 |
|  | Тема 1. Вступ ………………………………………………………. | 6 |
|  | Тема 2. Основні способи одержання тонких плівок у вакуумі | 9 |
|  | Тема 3. Конструкції випарників. Вибір умов і параметрів напилювання залежно від технології та виду матеріалу | 12 |
|  | Тема 4. Особливості структуроутворення в тонких плівках | 12 |
| 4 | Контрольні завдання. Таблиця варіантів контрольних завдань. | 14 |

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Тонкоплівкові матеріали та технології їх одержання» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань щодо існуючих новітніх технологій отримання тонких плівок та інших функціональних матеріалів та  підтримання навичок, необхідних під час виготовлення тонкоплівкових матеріалів різного складу та призначення за допомогою різних технологій напилювання, а також аналізу властивостей катодних, анодних та інших наноматеріалів, що можуть використовуватися в нанотехнологіях, мікроелектроніці та інших сучасних галузях.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-        основні вимоги до сучасних тонкоплівкових матеріалів;

-        класифікацію тонкоплівкових матеріалів за їх фізичними властивостями, умовами їх експлуатації та використовування, технологіями їх отримання;

-        технології отримання тонкоплівкових матеріалів, у тому числі вакуумні технології, їх класифікації;

-       усі існуючі вакуумні способи напилювання тонких плівок за їх параметрами, характеристиками і можливостями;

-       усі параметри технологій, що впливають на будову, структуру та властивості отриманих тонких плівок;

вміти:

-         аналізувати умови створення структури тонких плівок, отриманих за допомогою вакуумних методів напилювання;

-         аналізувати різноманітні технології напилювання тонкоплівкових матеріалів, з точки зору отримання різних за призначенням та властивостями тонких плівок;

-         визначати режими напилювання  для конкретних металів та сплавів згідно з діаграмами стану.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій і не тестовій формах.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових і не тестових завдань, комплект мікроструктур тонкоплівкових матеріалів в залежності від хімічного складу, технології напилювання та умов кристалізації.

Зв`язок з іншими дисциплінами – дисципліна є одною з основополагаючих у підготовці магістрів спеціальності «Матеріалознавство», їй передує вивчення дисциплін: «Металознавство», «Механічні властивості металів», «Леговані сталі і сплави» тощо.

- Загальні методичні вказівки

Структура вивчення дисципліни «Тонкоплівкові матеріали і технології іх одержання» наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)

|  | Всього | Чверть 1 |
| --- | --- | --- |
| Всього годин за навчальним планом | 90 | 90 |
| у тому числі: Аудиторні заняття, | 12 | 12 |
| з них: лекції | 8 | 8 |
| лабораторні роботи | 4 | 4 |
| Самостійна робота | 78 | 78 |
| Контрольна робота | 1 шт. | 1 шт. |
| Підсумковий контроль (екзамен, залік) | Залік | Залік |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, яка контролюється викладачем та включає:

- підготовку до аудиторних занять;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання контрольної роботи.

- Рекомендована література

1.  Тонкоплівкові матеріали та технології їх одержання: Навчальний посібник / Є. П. Калинушкін, Н. М. Федоркова [та ін.]. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 175 с.

2.  Новые материалы: Учебник / Ю. Н. Таран, С.И. Губенко [и др.]. –   Днепропетровск: НМетАУ, 2001. – 154 с.

3.  Минайчев В.Е. Нанесение пленок в вакууме. – М.: Высшая школа, 1989. –110 с.

4. Тонкоплівкові матеріали та технології їх одержання: Навчальний посібник:  Частина 1 / Є.П. Калинушкін, О.В. Мовчан, Н.М. Федоркова [та ін.]. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 45 с.

5. Тонкоплівкові матеріали та технології їх одержання: Навчальний посібник:  Частина 2 / Є.П. Калинушкін, О.В. Мовчан, Н.М. Федоркова [та ін.]. –  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 35 с.

3. Програма і питання для поточного та заключного контролю

Тема 1. Вступ

Історія розвитку тонкоплівкових процесів та технологій одержання тонкоплівкових матеріалів різного функціонального призначення. Необхідно вивчити технології отримання тонких плівок хімічними, електрохімічними, механічними, фізичними методами, розуміти суть процесу.

Поняття вакуумної системи. Требі знати, що таке вакуум, його класифікацію за кількістю остаточних газів в робочому об’ємі, одиниці вимірювання. Ознайомитись з устаткуванням, що використовується для отримання низького, середнього, високого для глибокого вакууму. Види вакуумних насосів, їх устрій та принцип дії. Розуміти вплив глибини вакууму на процеси напилення тонких плівок. Вміти рисувати схему двоступінчатої вакуумної системи и технології отримання з її допомогою низького, середнього, високого та глибокого вакууму.

Класифікація тонкоплівкових матеріалів. Необхідно знати поняття адгезії, її плив на властивості тонких плівок. Розуміти різницю між адгезивними та неадгезивними тонкими плівками, особливості їх отримання та функціональне призначення.

Способи вимірювання залишкового тиску. Треба знати, якими пристроями можна вимірювати остаточний тиск в робочій камері, принцип дії даних пристроїв, можливості.

## Питання для самоперевірки

- Тонкоплівкові технології базуються на: а) фізико-хімічних процесах;

б) хіміко-технологічних процесах; в) електро-механічних процесах;

г) оптичних процесах.

- Вакуумні технології виключають: а) вплив атмосферного повітря; б) електромагнітного поля; в) електричного поля; г) хімічних реакцій.

- Хімічні та електрохімічні способи включають: а) електролітичне, хімічне покриття; б) гаряче металопокриття зануренням, дифузійне насичення, газополум’яне загартування, вакуумне осадження;

в) плакування, дробоструминне оброблення, напилення.

- Фізичні способи включають: а) електролітичне, хімічне покриття;

б) гаряче металопокриття зануренням, дифузійне насичення, газополум’яне загартування, вакуумне осадження; в) плакування, дробоструминне оброблення, напилення.

- Механічні способи включають: а) електролітичне, хімічне покриття;

б) гаряче металопокриття зануренням, дифузійне насичення, газополум’яне загартування, вакуумне осадження; в) плакування, дробоструминне оброблення, напилення.

- Залежно від адгезійних властивостей всі покриття розділяють на:

а) адгезійні та неадгезійні; б) аморфні та кристалічні; в) пористі та щільні; г) епітаксіальні та неепітаксіальні.

- Адгезійні покриття – це тонкі плівки, що мають: а) високе зчеплення з матеріалом підкладки; б) низьке зчеплення з матеріалом підкладки.

- Неадгезійні покриття – це тонкі плівки, що мають: а) високе зчеплення з матеріалом підкладки; б) низьке зчеплення з матеріалом підкладки.

- Адгезійні покриття: а) експлуатуються разом з підкладкою чи виробом;

б) відділяються від підкладки як самостійний матеріал; в) мають методичне призначення.

- Неадгезійні покриття: а) експлуатуються разом з підкладкою чи виробом; б) відділяються від підкладки як самостійний матеріал; в) мають методичне призначення.

- В основі метода хімічного осадження: а) хімічна окиснювально-відновна реакція; б) електрохімічна реакція; в) фізичні процеси; г) реакція електролізу.

- В основі метода електролітичного нанесення лежить: а) хімічна окиснювально-відновна реакція; б) електрохімічна реакція; в) фізичні процеси; г) реакція електролізу.

- Плазма – це: а) іонізований газ; б) електризований газ; в) іонізована рідина.

- Розрізняють плазму: а) високо- та низькотемпературну; б) високо- та низькопроводну; в) високо- та низькотеплопроводну.

- Низькотемпературну плазму отримують в результаті: а) горіння; б) електричного пробою; в) електромагнітного впливу.

- Високотемпературну плазму отримують в результаті: а) горіння; б) електричного пробою; в) електромагнітного впливу.

- У плазмотроні вихідний матеріал переводять в стан: а) пару; б) іонізованого газу; в) іонізованого пару.

- Носієм матеріалу покриття при газодинамічному способі є: а) іонізований газ; б) плазма; в) зжате повітря; г) магнітне поле.

- При газодинамічному способі до яких швидкостей прискорюється потік матеріала, що наноситься? а) 100 см/год; б) 100 км/сек; в) надзвукова швидкість.

- Чому дорівнює тиск в 1 мм. рт. ст.? а) 1 Па; б) 13,3 Па; в) 133,3 Па;

г) 1333 Па.

- При низькому вакуумі: а) λ << d; б) λ≈d; в)  λ >>d.

- При високому вакуумі: : а) λ << d; б) λ≈d; в)  λ >>d.

- При середньому вакуумі: : а) λ << d; б) λ≈d; в)  λ >>d.

- Найчастіше використовують для отримання високого вакууму системи: а) одноступінчасту; б) двоступінчасту; в) триступінчасту; г) чотириступінчасту.

- Двоступінчаста система містить: а) ротаційний, дифузійно-паромасляний та векторні системи поглинання; б) форвакуумний та поршневий насоси; в) паромасляний та дифузійний насоси.

- Продуктивність механічного насосу: а) 100 л/мин; б) 300 л/сек; 
1000 л/сек.

- Продуктивність дифузійного насосу: а) 100 л/мин; б) 300 л/сек; 1000 л/сек.

- Залишковий тиск в 1 TORR дорівнює: а) 1 мм.рт.ст. та 133 Па; б) 100 мм.рт.ст. та 1330 Па; в) 1 атм. та 105Па.

- Який залишковий тиск відповідає середньому вакууму: а) до 0,1 TORR;

б) 0,1 – 10-3TORR; в) 10-3 – 10-7 TORR; г) 10-7 – 10-12 TORR.

- Який залишковий тиск відповідає високому вакууму: а) до 0,1 TORR;

б) 0,1 – 10-3TORR; в) 10-3 – 10-7 TORR; г) 10-7 – 10-12 TORR.

- Який залишковий тиск відповідає глибокому вакууму: а) до 0,1 TORR;

б) 0,1 – 10-3TORR; в) 10-3 – 10-7 TORR; г) 10-7 – 10-12 TORR.

- Який залишковий тиск можна міряти манометричним способом: а) 0,01 – 0,5 мм.рт.ст.; б) 20 – 50 мм.рт.ст.; в) 10-7 – 10-3мм.рт.ст.

- Який залишковий тиск можна міряти термопарним способом: а) 0,01 – 0,5 мм.рт.ст.; б) 20 – 50 мм.рт.ст.; в) 10-7 – 10-3мм.рт.ст.

- Який залишковий тиск можна міряти іонізаційним способом: а) 0,01 – 0,5 мм.рт.ст.; б) 20 – 50 мм.рт.ст.; в) 10-7 – 10-3мм.рт.ст.

- Принцип вибору метода вимірювання залишкового тиску залежить від: а) ступеня глибини залишкового тиску; б) розмірів робочої камери; в) відстані до пристрою, що вимірює тиск.

Тема 2. Основні способи одержання тонких плівок у вакуумі

Вакуумні технології осадження матеріалів. Знати класифікацію вакуумних методів напилювання тонких плівок, розуміти різницю між хімічними, фізичними та високоенергетичними способами. Вміти малювати схеми та давати їх опис, а також технології випару та осадження матеріалу на підкладку.

Нанесення плівок методом вакуум-термічного випару. Знати і вміти малювати схему вакуум-термічного способу випару та осадження пари на підкладку, призначення випарників, вміти описати технологію нанесення плівки, знати переваги та недоліки методу.

Електронно-променеве напилювання. Вміти малювати схему пристрою, описати технологію отримання пари з вихідного матеріалу-шихти, процеси осадження отриманої пари на підкладку, призначення випарників та їх кількість, переваги та недоліки методу.

Іонно-плазмове напилювання. Знати характеристику, призначення, технологію, особливості роботи пристрою, а також переваги та недоліки даного способу.

Магнетронні пристрої для напилювання – конструкція та принцип дії, установки на постійному та змінному струмі. Розуміти різницю між пристроями на постійному та змінному струмі, особливості їх конструкції, переваги та недоліки технологій.

Лазерний метод напилювання тонких плівок. Вміти малювати схему для даного способу, описати технологію нанесення тонких плівок даним методом, переваги та властивості даного способу.

Іонне осадження покриттів. Іонно-дифузійне насичення. Знати характеристику, особливості, фізичну суть даних методів, вміти пояснити технологію, особливості методики, переваги та недоліки.

Для всіх перелічених вище способів обов’язково знати область використання, тобто які матеріали чи метали можна напилювати тим чи іншим способом, залежно від властивостей вихідних матеріалів шихти (температури плавлення та температури кипіння металів), їх фізичних характеристик (феро- чи парамагнетичних властивостей), призначення або кінцевих властивостей (захисні чи корозійностійкі покриття або електроди для джерел електричного струму – катоди чи аноди).

## Питання для самоперевірки

1. Класифікація вакуумних способів отримання тонких плівок.

2. Вакуумно-термічний метод напилювання – схема та принцип роботи.

3. Переваги, недоліки та область застосування вакуум-термічного методу.

4. Електронно-променевий метод – схема та принцип роботи.

5. Переваги, недоліки та область застосування електронно-променевого методу.

6. Іонно-плазмове напилювання – схема та принцип роботи.

7. Можливості іонно-плазмового напилювання.

8. Переваги, недоліки та область застосування іонно-плазмового напилювання.

9. Магнетронні пристрої, схема та принцип роботи.

10. Чим відрізняється магнетрон на постійному струмі від магнетрону на змінному струмі.

11.  Область застосування магнетронних систем напилювання.

12. Лазерний метод напилювання.

13. Іонне осадження покриттів.

14. Іонно-дифузійне насичення.

15. Запропонувати спосіб одержання тонких плівок магнітного матеріалу для запису інформації і дати його опис.

16. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі молібдену і дати його опис.

17. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі вольфраму і дати його опис.

18. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі алюмінію і дати його опис.

19. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі ванадію і дати його опис.

20. Запропонувати спосіб одержання адгезивної плівки на основі олова і дати його опис.

21. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі срібла і дати його опис.

22. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі оксидів молібдену і дати його опис.

23. Запропонувати спосіб одержання аморфної плівки на основі граничних оксидів і дати його опис.

24. Запропонувати спосіб одержання кристалічної плівки на основі кремнію і дати його опис.

25. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі хрому і дати його опис.

26. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі титану і дати його опис.

27. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі марганцю і дати його опис.

28. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі нікелю і дати його опис.

29. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі цинку і дати його опис.

20. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі магнію і дати його опис.

Тема 3. Конструкції випарників. Вибір умов і параметрів напилювання залежно від технології та виду матеріалу

Випарники відкритого та закритого типу, їх призначення, конструкційні особливості, матеріали, що використовують для виготовлення тиглів випарників.

Параметри, якими визначаються структура та властивості тонких плівок. Вибір температурно-часових параметрів режимів.

## Питання для самоперевірки

1. Термограма матеріалів, що розплавлюються при постійній температурі плавлення.

2. Термограма матеріалів, що розплавлюються при змінній температурі плавлення.

3. Основні конструкції випарників, їх класифікація.

4. Від яких параметрів залежать структура й властивості тонких плівок?

5. Механізми осадження матеріалу на підкладці.

Тема 4. Особливості структуроутворення в тонких плівках

Фактори, що впливають на формування структури тонких плівок. Поняття ефективності процесу напилювання.  Необхідно знати вплив на структуроутворення тонких плівок  та ефективність напилювання таких параметрів як температура підкладки, температура стінок робочої камери, щільність пари, відстань від підкладки до випарників, відстань підкладки від стінок робочої камери, тощо. Треба вміти малювати схеми та графіки впливу параметрів на щільність пари та ефективність напилювання.

Механізми зародження конденсованих фаз на твердій підкладці. Вивчити, від яких умов та показників залежить зародження та зріст конденсованої фази на підкладці та, як результат – утворення суцільної тонкої плівки на усій поверхні підкладки.

Вплив щільності пари на формування структури тонких плівок. Треба знати, від чого, від яких параметрів залежить щільність пари, вміти малювати графіки та схеми, та яким чином впливає щільність пари на структуроутворення тонкої плівки та на ефективність напилювання.

Умови утворення епітаксіальної, комірчастої та дендритної структури. Необхідно вивчити, від яких параметрів та яким чином залежить структура тонких плівок. При яких щільності пари, енергії дисоціації утворюються тонкі плівки епитаксіальні (плотної та щільної структури), комірчастої або пористої структури.

Використання діаграм стану для розробки режимів одержання тонкоплівкових матеріалів. Згадати з металознавства всі види двокомпонентних діаграм та всі фазові перетворення, що відбуваються при кристалізації і, що особливо важливо, при плавленні металів та сплавів. При описуванні процесів при нагріванні треба вміти пояснити, через які фази або фазові перетворення проходить система, а також, яким чином впливає на утворення плівки швидкість нагріву вихідного металу до його плавлення та випару.

## Питання для самоперевірки

## 1. Вплив температури стінок робочої камери на швидкість осадження.

2. Системи фільтрації пари – призначення, устрій та принцип роботи.

3. Вплив температури підкладки на формування структури тонких плівок.

4. Які фактори впливають на формування структури в тонких плівках?

5. Механізми зародження конденсованих фаз на твердій підкладці.

6. Пошарова атомна сублімація.

7. Вплив щільності пари на процеси сублімації та конденсації.

8. Вплив щільності пари на формування структури тонких плівок.

9. Вплив умов охолодження підкладки на структуроутворення в т.п.

10. Класифікація способів отримання тонких плівок в залежності від характеру охолодження підкладки.

11. Енергія дисоціації матеріалів та її вплив на характер осадження т.п.

12. Запропонувати спосіб одержання тонких плівок магнітного матеріалу для запису інформації і дати його опис.

4 Контрольні завдання

Таблиця варіантів контрольних завдань

| Варіант | №№ питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 |
| 2 | 2 | 16 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 |
| 3 | 3 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 87 | 101 | 115 | 129 |
| 4 | 4 | 18 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 | 130 |
| 5 | 5 | 19 | 33 | 47 | 61 | 75 | 89 | 103 | 117 | 131 |
| 6 | 6 | 20 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 | 118 | 132 |
| 7 | 7 | 21 | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 |
| 8 | 8 | 22 | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 106 | 120 | 134 |
| 9 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 | 121 | 135 |
| 10 | 10 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 94 | 108 | 122 | 136 |
| 11 | 11 | 25 | 39 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 137 |
| 12 | 12 | 16 | 40 | 54 | 68 | 82 | 96 | 110 | 124 | 138 |
| 13 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | 111 | 125 | 139 |
| 14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |

В тестових питаннях давати повні та розширені відповіді з поясненнями, рисунками, схемами і прикладами

1. Тонкоплівкові технології базуються на: а) фізико-хімічних процесах; б) хіміко-технологічних процесах; в) електромеханічних процесах; г) оптичних процесах.

2. Вакуумні технології виключають: а) вплив атмосферного повітря; б) електромагнітного поля; в) електричного поля; г) хімічних реакцій.

3. Хімічні та електрохімічні способи включають: а) електролітичне, хімічне покриття; б) гаряче металопокриття зануренням, дифузійне насичення, газополум’яне загартування, вакуумне осадження; в) плакування, дробоструминне оброблення, напилення.

4. Фізичні способи включають: а) електролітичне, хімічне покриття; б) гаряче металопокриття зануренням, дифузійне насичення, газополум’яне загартування, вакуумне осадження; в) плакування, дробоструминне оброблення, напилення.

5. Механічні способи включають: а) електролітичне, хімічне покриття; б) гаряче металопокриття зануренням, дифузійне насичення, газополум’яне загартування, вакуумне осадження; в) плакування, дробоструминне оброблення, напилення.

6. Залежно від адгезійних властивостей всі покриття розділяють на: а) адгезійні та неадгезійні; б) аморфні та кристалічні; в) пористі на щільні;

г) епітаксіальні та неепітаксіальні.

7. Адгезійні покриття – це тонкі плівки, що мають: а) високе зчеплення з матеріалом підкладки; б) низьке зчеплення з матеріалом підкладки.

8. Неадгезійні покриття – це тонкі плівки, що мають: а) високе зчеплення з матеріалом підкладки; б) низьке зчеплення з матеріалом підкладки.

9. Адгезійні покриття : а) експлуатуються разом з підкладкою чи виробом;

б) відділяються від підкладки як самостійний матеріал; в) мають методичне призначення.

10. Неадгезійні покриття: а) експлуатуються разом з підкладкою чи виробом; б) відділяються від підкладки як самостійний матеріал; в) мають методичне призначення.

11. В основі метода хімічного осадження: а) хімічна окиснювально-відновна реакція; б) електрохімічна реакція; в) фізичні процеси; г) реакція електролізу.

12. В основі метода електролітичного нанесення лежить: а) хімічна окиснювально-відновна реакція; б) електрохімічна реакція; в) фізичні процеси; г) реакція електролізу.

13. Плазма – це: а) іонізований газ; б) електризований газ; в) іонізована рідина.

14. Розрізняють плазму: а) високо- та низькотемпературну; б) високо- та низькопроводну; в) високо- та низькотеплопроводну.

15. Низькотемпературну плазму отримують в результаті: а) горіння;

б) електричного пробою; в) електромагнітного впливу.

16. Високотемпературну плазму отримують в результаті: а) горіння;

б) електричного пробою; в) електромагнітного впливу.

17. У плазмотроні вихідний матеріал переводять в стан: а) пару;

б) іонізованого газу; в) іонізованого пару.

18. Носієм матеріалу покриття при газодинамічному способі є: а) іонізований газ; б) плазма; в) зжате повітря; г) магнітне поле.

19. При газодинамічному способі до яких швидкостей прискорюється потік матеріала, що наноситься? а) 100 см/год; б) 100 км/сек; в) надзвукова швидкість.

20. Чому дорівнює тиск в 1 мм. рт. ст.? а) 1 Па; б) 13,3 Па; в) 133,3 Па; г) 1333 Па.

21. При низькому вакуумі: а) λ << d; б) λ≈d; в) λ >>d.

22. При високому вакуумі: : а) λ << d; б) λ≈d; в) λ >>d.

23. При середньому вакуумі: : а) λ << d; б) λ≈d; в) λ >>d.

24. Найчастіше використовують для отримання високого вакууму системи: а) одноступінчасту; б) двоступінчасту; в) триступінчасту;

г) чотириступінчасту.

25. Двоступінчаста система містить: а) ротаційний, дифузійно-паромасляний та векторні системи поглинання; б) форвакуумний та поршневий насоси;

в) паромасляний та дифузійний насоси.

26. Продуктивність механічного насосу: а) 100 л/мин; б) 300 л/сек; 1000л/сек.

27. Продуктивність дифузійного насосу: а) 100 л/мин; б) 300 л/сек; 1000л/сек.

28. Залишковий тиск в 1 TORR дорівнює: а) 1 мм.рт.ст. та 133 Па; б) 100 мм.рт.ст. та 1330 Па; в) 1 атм. та 105Па.

29. Який залишковий тиск відповідає середньому вакууму: а) до 0,1 TORR;

б) 0,1 – 10-3TORR; в) 10-3 – 10-7 TORR; г) 10-7 – 10-12 TORR.

30. Який залишковий тиск відповідає високому вакууму: а) до 0,1 TORR;

б) 0,1 – 10-3TORR; в) 10-3 – 10-7 TORR; г) 10-7 – 10-12 TORR.

31. Який залишковий тиск відповідає глибокому вакууму: а) до 0,1 TORR;

б) 0,1 – 10-3TORR; в) 10-3 – 10-7 TORR; г) 10-7 – 10-12 TORR.

32. Який залишковий тиск можна міряти манометричним способом:

а) 0,01 - 0,5 мм.рт.ст.;

б) 20 – 50 мм.рт.ст.; в) 10-7 – 10-3мм.рт.ст.

33. Який залишковий тиск можна міряти термопарнимним способом: а) 0,01 - 0,5 мм.рт.ст.; б) 20 – 50 мм.рт.ст.; в) 10-7 – 10-3мм.рт.ст.

34. Який залишковий тиск можна міряти іонізаційним способом: а) 0,01 - 0,5 мм.рт.ст.; б) 20 – 50 мм.рт.ст.; в) 10-7 – 10-3мм.рт.ст.

35. Принцип вибору метода вимірювання залишкового тиску залежить від:

а) ступеня глибини залишкового тиску; б) розмірів робочої камери;

в) відстані до пристрою, що вимірює тиск.

36. Три основні способи отримання тонких плівок: а) фізичні, хімічні та високоенергетичні; б) електрохімічний та теплофізичний;

в) термодинамічний та молекулярний.

37. Основні конструкції випарників, їх класифікація: а) відкриті та закриті;

б) спіральні та проволочені; в) стрічкові та прямого/непрямого нагріву.

38.Як розділяють матеріали за характером плавлення, що розплавлюються при: а) постійній та перемінній температурах; б) низьких та високих температурах; в) при температурах вище та нижче 0°С.

37. Перехід речовини із газоподібного стану в рідкий називається:

а) сублімація; б) конденсація; в) кристалізація; г) аморфізація.

38. Перехід речовини із газоподібного стану в твердий називається:

а) сублімація; б) конденсація; в) кристалізація; г) аморфізація.

39. Низька щільність пари сприяє утворенню: а) щільної епітаксиальної плівки;  б) комірчастої структури; в) дендритної пористої структури.

40. Середня щільність пари сприяє утворенню: а) щільної епітаксиальної плівки; б) комірчастої структури; в) дендритної пористої структури.

41. Висока щільність пари сприяє утворенню: а) щільної епітаксиальної плівки;  б) комірчастої структури; в) дендритної пористої структури.

42. Максимальний температурний градієнт забезпечує: а) високу адгезійність та аморфність плавки; б) високу щільність та низьку адгезійність; в) високу пористість та аморфність.

43. Мінімальний температурний градієнт забезпечує: а) високу адгезійність та аморфність плавки; б) високу щільність та низьку адгезійність; в) високу пористість та аморфність.

44. Низькотемпературні методи основані на: а)плавленні та випарюванні вихідної речовини способом нагрівання; б) утворенні плазми у розрядному проміжку та ружу іонів до підкладки; в) возгонці атомів вихідної речовини.

45. Високотемпературні методи основані на: а)плавленні та випарюванні вихідної речовини способом нагрівання; б) утворенні плазми у розрядному проміжку та руху іонів до підкладки; в) возгонці атомів вихідної речовини.

46. Низькотемпературні методи використовують для: а) тугоплавких металів;                                         б) легкоплавких металів; в) аморфних металів.

47. Високотемпературні методи використовують для: а) тугоплавких металів;                                б) легкоплавких металів; в) аморфних металів.

48. Для металу з високою температурою кипіння використовують: а) холодні способи напилювання; б) гарячі способи напилювання; в) електрохімічні способи нанесення.

49. В однокомпонентних системах при низьких температурах йдуть процеси: а) возгонки або сублімації; б) випару або конденсації; в) твердіння або кристалізації.

50. В однокомпонентних системах при високих температурах йдуть процеси: а) возгонки або сублімації; б) випару або конденсації; в) твердіння або кристалізації.

51. В однокомпонентних системах при високих тисках йдуть процеси:

а) возгонки або сублімації; б) випару або конденсації; в) плавлення або твердіння.

52. В багатокомпонентних системах враховують такі фактори: а) взаємну розчинність компонентів, існування нонваріантних перетворень, поліморфізм компонентів; б) кількість поліморфних модифікацій та температури плавлення компонентів.

53. Чим більше фазових перетворень тим: а) менше швидкість нагрівання речовини; б) вище швидкість нагрівання речовини; в) швидкість не має значення.

54. Чим менше фазових перетворень тим: а) менше швидкість нагрівання речовини; б) вище швидкість нагрівання речовини; в) швидкість не має значення.

55. До якої температури потрібно гріти систему з обмеженою розчинністю в рідкому стані: а) до температури солідус; б) до температури однорідного рідкого розчину; в) до температури існування двох нерозчинних рідин.

56. До якої температури потрібно гріти систему з перитектоїдним або евтектоїдним перетворенням: а) до температури однорідного рідкого розчину; б) до температури однорідного твердого розчину; в) до температури двофазної області.

Щоб відповісти на наступні питання треба: 1 – накреслити схему відкачки на високий вакуум; 2 – визначити, до якого вакууму вам треба відкачати систему (низького, середнього, високого, глибокого); 3 – перелічити всі необхідні у вашому випадку етапи та (або) пристрої.

58. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 0,01 TORR.

59. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -10 TORR.

60. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 0,1 TORR.

61. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -3 TORR.

62. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -5 TORR.

63. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -8 TORR.

64. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -7 TORR.

65. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -4 TORR.

66. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -6 TORR.

67. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -7 TORR.

68. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -2 TORR.

69. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -9 TORR.

70. Розробити й обґрунтувати схему відкачки робочого обсягу напилюючого пристрою до наступного залишкового тиску: 10 -11 TORR.

71. Вакуумно-термічний метод напилювання – схема та принцип роботи.

72. Електронно-променевий метод – схема та принцип роботи.

73. Іонно-плазмове напилювання – схема та принцип роботи.

74. Магнетронні пристрої, схема та принцип роботи.

75. Лазерний метод напилювання.

76. Іонне осадження покриттів.

77. Іонно-дифузійне насичення.

78. Термограма матеріалів, що розплавлюються при постійній температурі плавлення.

79. Термограма матеріалів, що розплавлюються при змінній температурі плавлення.

80. Вплив температури стінок робочої камери на швидкість осадження.

81. Системи фільтрації пари – призначення, устрій та принцип роботи.

81. Вплив температури підкладки на формування структури тонких плівок.

82. Які фактори впливають на формування структури в тонких плівках?

83. Механізми зародження конденсованих фаз на твердій підкладці.

84. Пошарова атомна сублімація.

85. Вплив щільності пари на процеси сублімації та конденсації.

86. Вплив щільності пари на формування структури тонких плівок.

87. Вплив умов охолодження підкладки на структуроутворення в т.п.

88. Класифікація способів отримання тонких плівок в залежності від характеру охолодження підкладки.

89. Енергія дисоціації матеріалів та її вплив на характер осадження тонких плівок.

Для наступних питань відповідь давати за наступним планом: а – відповідно до температур плавлення та кипіння металу визначити, який метод підходить – гарячий або холодний; б – відповідно, обрати конкретний гарячий (або холодний) спосіб та дати його кратку характеристику; в – відповідно до вказаної характеристики плівки (адгезійна, епітаксиальна, пориста, тощо) навести необхідні параметри напилювання (температура підкладки, щільність пари тощо)

90. Запропонувати спосіб одержання тонких плівок магнітного матеріалу для запису інформації і дати його опис.

91. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі молібдену і дати його опис.

92. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі вольфраму і дати його опис.

93. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі алюмінію і дати його опис.

94. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі ванадію і дати його опис.

95. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі олова і дати його опис.

96. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі срібла і дати його опис.

97. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі оксидів молібдену і дати його опис.

98. Запропонувати спосіб одержання аморфної плівки на основі граничних оксидів і дати його опис.

99. Запропонувати спосіб одержання кристалічної плівки на основі кремнію і дати його опис.

100. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі хрому і дати його опис.

101. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі титану і дати його опис.

102. Запропонувати спосіб одержання адгезивної плівки на основі марганцю і дати його опис.

103. Запропонувати спосіб одержання епітаксиальної плівки на основі нікелю і дати його опис.

104. Запропонувати спосіб одержання адгезійної плівки на основі цинку і дати його опис.

105. Запропонувати спосіб одержання пористої плівки на основі магнію і дати його опис.

Для наступних питань при розташуванні методів використовувати стрілку (→ або ←) та обґрунтувати своє рішення

106. Розташувати зазначені методи в порядку зростання ефективності осадження матеріалу й обґрунтувати своє рішення: – електронно-променеве напилювання; – термічне; – магнетронне на постійному струмі; – магнетронне на перемінному струмі; – лазерне; – катодне (іонне).

107. Розташувати зазначені методи в порядку зменшення ефективності осадження матеріалу й обґрунтувати своє рішення: – електронно-променеве напилювання; – термічне; – магнетронне на постійному струмі; – магнетронне на перемінному струмі; – лазерне; – катодне (іонне).

108. Розташувати зазначені методи в порядку зростання щільності одержуваних покрить і обґрунтувати своє рішення: – електронно-променеве напилювання; – термічне; – магнетронне на постійному струмі; – магнетронне на перемінному струмі; – лазерне; – катодне (іонне).

109. Розташувати зазначені методи в порядку зменшення щільності одержуваних покрить і обґрунтувати своє рішення: – електронно-променеве напилювання; – термічне; – магнетронне на постійному струмі; – магнетронне на перемінному струмі; – лазерне; – катодне (іонне).

110. Дайте характеристику гарячим методам отримання т.п.

111. Принцип вибору способів напилювання для однокомпонентних систем.

112. Запропонуйте режим отримання епітаксиальної тонкої плавки на нерівній поверхні.

114. Яким чином вибирають режими для багатокомпонентних систем?

| Запропонувати режим нагріву при напилюванні для наступних систем та сплавів, якщо сплавів 2 або більше – порівняти режими для даних сплавів: Відтворити (намалювати) діаграми, вказати на них всі фази та відповісти на питання: - що буде при тривалому нагріванні (з переліком всіх шарів плівки, якщо вони є); - що буде при прискореному нагріванні (з переліком всіх шарів плівки, якщо вони є). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 115 |  |  |
| 116 |  |  |
| 117 |  |  |
| 118 |  |  |
| 119 |  |  |
| 120 |  |  |
| 121 |  |  |
| 122 |  |  |
| 123 |  |  |
| 124 |  |  |
| 125 |  |  |
| 126 |  |  |
| 127 |  |  |
| 128 |  |  |
| 129 |  |  |
| 130 |  |  |
| 131 |  |  |
| 132 |  |  |
| 133 |  |  |
| 134 |  |  |
| 135 |  |  |
| 136 |  |  |
| 137 |  |  |
| 138 |  |  |
| 139 |  |  |
| 140 |  |  |