Міністерство освіти і науки України 
Національна металургійна академія України

Робоча програма,

методичні вказівки та індивідуальні завдання 
для вивчення дисципліни «Основи металознавчої експертизи» 
для студентів спеціальності 132 – Матеріалознавство,

Друкується за Планом видань навчальної та методичної літератури, затвердженим Вченою радою НМетАУ

Протокол № 1 від 01.02.2016

Дніпропетровськ НМетАУ 2016

УДК  621.382

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни «Основи металознавчої експертизи» для студентів спеціальності 132 –  Матеріалознавство, / Укл.: В.З. Куцова, Н.М. Федоркова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 20 с.

|  | Містить робочу програму, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи металознавчої експертизи», питання для заключного контролю та перелік рекомендованої літератури. Призначена для студентів спеціальності 132 – Матеріалознавство, заочної форми навчання. Табл. 1. Бібліогр. 7 найм. Друкується за авторською редакцією. |  |
| --- | --- | --- |

Укладачі:       В. З. Куцова, д-р  техн. наук, проф.

Н. М. Федоркова, канд. техн. наук, доц.

Відповідальна за випуск         В.З. Куцова, д-р техн. наук, проф.

Рецензент       І. Г. Рослик, канд. техн. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 17.03.2016.Формат 60х841/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,17. Умов. друк. арк. 1,16. Тираж 100 пр. Замовлення № 35.

Національна металургійна академія України 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4 ________________________________________ Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

|  | Характеристика дисципліни …………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні методичні вказівки ……………………………………… | 5 |
| 2 | Рекомендована література ………………………………………… | 6 |
| 3 | Програма і питання для поточного та заключного контролю ….. | 6 |
|  | Тема 1. Вступ …………………………………………………….. | 6 |
|  | Тема 2. Основи факсимільної фотографії ………………………. | 7 |
|  | Тема 3. Методи дослідження якості зварених з’єднань ……….. | 8 |
|  | ## Тема 4. Основи методики установлення причин руйнування деталей …………………………………………………………….. | 10 |
|  | Тема 5. Аналіз умов роботи машин, механізмів, деталей ……… | 11 |
|  | ## Тема 6. Визначення причин виникнення тріщин в металі за мікроструктурою …………………………………………………. | 13 |
|  | ## Тема 7. Візуальний та макроскопічний огляд поверхні зламу | 14 |
| 4 | Контрольні завдання ……………………………………………… | 15 |

## Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Основи металознавчої експертизи» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та підтримання навичок, необхідних під час аналізу властивостей металів, сплавів, матеріалів та деталей машин та механізмів, що зазнали руйнування під час експлуатації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-         основні задачі металознавчої експертизи;

-         документальне оформлення експертного висновку;

-         основні методи, що використовуються при проведенні металознавчої експертизи;

-         методи дослідження зварених з`єднань. Основні методики встановлення причин руйнування деталей машин та механізмів. Визначення причин  утворення тріщин в металі за мікроструктурою тощо;

вміти:

-         аналізувати умови виробництва деталей за допомогою методів макро- та мікроаналізу, зокрема їх хімічний склад та властивості;

-         аналізувати технології отримання деталей машин та механізмів з точки зору їх технологічних та експлуатаційних властивостей;

-         визначати причини виникнення тріщин та руйнування деталей за їх  макро- та мікроструктурою, будовою зламів, структурою зварених з`єднань;

-         вмісти складати експертний висновок.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій і не тестовій формах.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових і не тестових завдань, комплект мікроструктур металів та сплавів в залежності від умов кристалізації та хімічного складу, комплект фотографій деталей машин та механізмів після їх руйнування в процесі експлуатації.

Зв`язок з іншими дисциплінами – дисципліна є одною з основополагаючих у підготовці магістрів спеціальності «Матеріалознавство», їй передує вивчення дисциплін: «Металознавство», «Механічні властивості металів», «Леговані сталі і сплави», «Основи фактографічного аналізу»  тощо. Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: «Технологія машинобудування»,  «Металургійне обладнання», «Металургія сталей та сплавів».

- Загальні методичні вказівки

## Структура вивчення дисципліни «Основи металознавчої експертизи» наведена в таблиці 1.1

## Таблиця 1.1

Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)

|  | Всього | Чверть ІІ |
| --- | --- | --- |
| Всього годин за навчальним планом, | 90 | 90 |
| у тому числі: Аудиторні заняття, | 20 | 20 |
| з них: лекції | 16 | 16 |
| лабораторні роботи | 4 | 4 |
| Самостійна робота | 70 | 70 |
| Контрольна робота | 1 шт. | 1 шт. |
| Підсумковий контроль | Залік | Залік |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, яка контролюється викладачем та включає:

- підготовку до аудиторних занять;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання контрольної роботи.

2. Рекомендована література

1.  Материаловедение: Учебник / Б.Н. Арзамасов, Г.Г. Мухин, 
Т.В. Соловьев. – М.: МГ ТУ им. Баумана, 2001. – 589 с.

2.   Конструкционные стали и сплавы для низких температур: Учебник /  Ю.П. Солнцев, Г.А. Степанов. – М., Металлургия, 1985. – 271 с.

3.  Металлография: Учебник /  К.П. Бунин, А.А. Баранов. – М.: Металлургия, 1971. – 256 с.

4. Бельченко Г.И., Губенко С.И. Основы металлографии и пластической деформации стали. – Киев-Донецк: Вища школа, 1987. – 240 с.

5.  Растровая электронная микроскопия. Разрушение: Справочник / Л. Энгель, Г. Клингеле. – М.: Металлургия, 1986. – 232 с.

6.  Фридман Я.Б., Гордеева Т.А., Зайцев А.М.  Строение и анализ изломов металлов. – М.: Машгиз. 1960. – 128 с.

7. Фрактография и атлас фрактограмм: Справочник / Перевод с англ. 
Е.А. Шура, под ред. М.Л. Бернштейна. – М.: Металлургия, 1982. – 500 с.

3. Програма і питання для поточного та заключного контролю

Тема 1. Вступ

Призначення металознавчої експертизи. Необхідно вивчити види існуючих інженерно-технологічних експертиз, їх класифікацію, галузі використання, обґрунтування необхідності вивчення причин руйнування металевих деталей, конструкцій, виробів, механізмів.

Основні задачі металознавчої експертизи. Необхідно знати, чому під час експертизи вивчають хімічний склад, структуру, походження металевого матеріалу, основні причини його руйнування. Чому основним методом експертного аналізу є фрактографічний метод дослідження.

## Документальне оформлення експертного висновку. Необхідно знати, які документи потрібно отримати від замовника експертного аналізу, що є підставою для проведення експертизи, ким воно повинно буди підписано, який перелік необхідних матеріалів та документів експерт повинен отримати, які розділи обов’язково повинен мати експертний висновок.

## Методи, що використовують при проведенні металознавчої експертизи. Необхідно знати, які методи аналізів та досліджень входять до руйнуючих металеві матеріали, їх характеристика, перелік, призначення. Які методи аналізу входять до групи, що не руйнують металеві матеріали, знати їх перелік та призначення.

## Питання для самоперевірки

- Металознавча експертиза і її основна мета.

2.    Основні задачі металознавчої експертизи.

3.   Хто повинен проводити металознавчу експертизу.

- Юридичні підстави для проведення експертизи.

- Перелік документів, які передаються експертові для проведення      металознавчої експертизи.

- Що є матеріалами для металознавчої експертизи?

- Структура експертного висновку, перелік основних розділів.

- Метод Оже-спектроскопії, поняття і суть методу.

- Схема проведення аналізу методом оже-спектроскопії.

Тема 2. Основи факсимільної фотографії

Вивчити, що таке факсимільна фотографія, де та для чого під час експертизи використовують фотографування об’єкту дослідження, які фактори треба враховувати під час фотографування, які параметри приводять до спотворення розмірів, форми та кольору на зображенні об’єкта.

Для всіх перелічених нижче чинників, що впливають на спотворення форми та розміру об’єкта під час фотографування, необхідно вміти намалювати схему, описати її, дати пояснення виникнення, а також методи усунення всіх недоліків. Це сферична аберація,  хроматична аберація, причини зменшення чіткості зображення,  причини перекручування форми об’єкта, освітлення об’єкта, джерела освітлювання, їх кількість, призначення, а також необхідність використання світлофільтрів.

Знати, що відноситься до фотографічного устаткування, їх основні характеристики та призначення.

Питання для самоперевірки

- Факсимільна фотографія – визначення і чинники, що впливають на якість зображення.

- Сферична аберація – схема і опис.

- Хроматична аберація – схема і опис.

- Фокусна відстань – визначення.

- Перерахувати усі чинники, що впливають на спотворення форми об'єкта.

- Вплив положення лінзи на якість зображення форми об'єкта.

- Причини зменшення чіткості зображення.

- Причини спотворення форми об'єкта.

- Вплив нахилу фронтальної лінзи на зображення.

- Вплив положення і нахилу лінзи на поперечний переріз об'єкта.

- Спотворення подовжніх розмірів об'єкта – схема та пояснення.

- Вплив освітлення на якість зображення.

- Схема рівнів сприйняття світла різними приладами, поясніть.

- Характеристика короткофокусних об'єктивів.

- Характеристика середньофокусних об'єктивів.

- Характеристика довгофокусних об'єктивів. Об'єктиви зі змінною фокусною відстанню

- Вибір фотографічного устаткування і матеріалів.

- Вибір експозиції  при фотографуванні об'єкта.

- Освітлення об'єкта: кількість і назва джерел світла при фотографуванні.

- Типи об'єктивів і їх характеристики.

- Визначення «глибини різкості».

- Що таке експозиція?

- Використання світлофільтрів і фотографічних насадок.

- Призначення світлофільтрів.

Тема 3. Методи дослідження якості зварених з’єднань

Необхідно знати, яким чином можна контролювати якість зварних з’єднань, якими методами це можна зробити.

## Що таке проби на щільність та коли їх використовують. Для всіх способів оцінки щільності зварних з’єднань знати суть методу, вміти описати його та пояснити. Знати класифікацію існуючих методів випробувань зварених з’єднань. Вміти проводити дослідження структури звареного шву, знати, якими металографічними методами проводять такий аналіз.

Загальні положення для оцінки структур зварених з’єднань. Знати, що таке первинна кристалізація та рекристалізація та яким чином вони впливають на кінцеву структуру металу зварного шву. Требі вміти креслити схему-графік концентраційного переохолодження та знати його значення для оцінки структури металу зварного шва.

## Питання для самоперевірки

- Методи дослідження якості зварних з'єднань, перерахувати.

- Проби на щільність – перерахувати, дати загальну характеристику.

- Проби на щільність.  Гасова проба.

- Проби на щільність: Аміачна проба. Вакуумний спосіб.

- Проби на щільність: За допомогою течошукачів. За допомогою мас-спектрометра.

- Механічні методи випробування зварних швів.

- Металографічні методи випробування зварних швів.

- Хімічні методи дослідження зварних швів.

- Фізичні методи дослідження зварних швів – перерахувати.

- Магнітні і індукційні методи аналізу зварних швів.

- Ультразвукова дефектоскопія.

- Схема і характеристика бездефектного зварного шва.

- Схема і характеристика зварного шва з дефектами.

- Особливості зварювання різних марок сталей – схема і опис.

- Первинна кристалізація і її особливості.

- Вторинна кристалізація і її взаємозв'язок з первинною.

- Графік концентраційного переохолодження для різних систем.

- Особливості морфології структури зварних швів.

- Вплив швидкості зварювання на кристалізацію.

Тема 4. Основи методики установлення причин руйнування деталей

Необхідно вивчити, які, окрім фактографічного методу дослідження, існують етапи робіт під час встановлення причини та послідовності руйнування деталей, вузлів та механізмів. Необхідно знати призначення і обсяг робіт на кожному з п’яти основних етапів досліджень по встановленню причин руйнування деталей.

Оцінка загального стану об’єкта дослідження. Розуміти, в чому різниця між розслідуванням і дослідженням. В чому полягає огляд зовнішнього стану об’єкта, вивчення обставин руйнування. З якою метою проводять опитування персоналу або свідків аварії та на які питання треба шукати відповіді.

Аналіз зовнішнього стану. Чому потрібно шукати деталь, що зруйнувалася першою. Оцінку яких параметрів роботи механізму треба проводити. Що називають неформальностями в роботі механізму або машини і які вони бувають. Треба знати, на які дві групи розподіляють всі можливі ушкодження, і які види ушкоджень входять до першої та другої груп. Знати, що таке концентратор напруги, яку роль він відіграє, як його шукати.

Оцінка якості виготовлення і матеріалу деталі. Треба знати, що на цьому етапі дослідження зруйнованих деталей проводять вимір деталей з метою встановлення їх відповідності вимогам технічних умов, оцінку якості обробки поверхні, дослідження методом дефектоскопії для виявлення тріщин і металургійних дефектів, а також перевірку якості матеріалу для встановлення відповідності механічних властивостей вимогам, що пред'являються, і для виявлення металургійних дефектів матеріалу.

Питання для самоперевірки

- Основи методики встановлення причин руйнування деталей.

- Етапи дослідження для встановлення причин поломки деталі.

- План дослідження, його основні етапи.

- Відмінність розслідування  від дослідження причин поломки.

- Оцінка загального стану об'єкта дослідження.

- Відмінність розслідування  від дослідження причин поломки.

- Ціль розслідування причин аварії.

- Аналіз зовнішнього стану зруйнованих деталей.

- Оцінка взаємних ушкоджень деталей.

- Описати 2 групи ушкоджень залежно від їхнього походження.

- Розслідування причин аварії і його завдань, що воно включає.

- Аналіз ушкоджень, що виникли в процесі роботи механізму до поломки.

- Виявлення й оцінка концентратора напруг виробляється: а) по зламу; б) по непрямих ознаках; в) ваш варіант.

- Способи визначення місця концентратора напруг: а) металографічний аналіз; б) метод дефектоскопії; в) оцінка зламу; г) ваш варіант.

- Виявлення й оцінка концентратора  напруг, перелічити способи.

- Оцінка якості виготовлення й матеріалу деталі, з яких робіт складається.

- Які випробування включає дослідження якості матеріалу?

- Аналіз умов роботи деталі – перелічити етапи робіт.

- Обмір деталей включає: а) вимір окремих деталей; б) вимір регулювальних зазорів; в) обмірювання вузла й механізму.

- Які дослідження проводять у випадку руйнування деталі по конструктивному концентратору напруг?

- При оцінці якості матеріалу які проводять дослідження?

- Які дослідження застосовують для оцінки поверхневих шарів і їхньої відмінності від серцевини?

## Тема 5. Аналіз умов роботи машин, механізмів, деталей

Необхідно розуміти і вивчити, що цей аналіз включає оцінку конструктивних, виробничо-технологічних і експлуатаційних чинників, а також в якому випадку ці оцінки потрібні. Розуміти, для чого проводять оцінку матеріалів деталей і яким чином неякісний або неправильний підбір матеріалів впливає на роботу конструкції або механізму. Розрізняти, які пошкодження відносяться до кожної з перелічених вище чинників, та які дефекти металів та матеріалів входять до тих груп. Чим дефекти, що були отримані під час виготовлення деталі, відрізняються від ремонтних дефектів.

Узагальнення результатів дослідження. Треба розуміти, що остаточний висновок про причини поломки у більшості випадків може бути зроблений тільки після узагальнення усіх результатів досліджень. Що є головним призначенням результатів аналізу матеріалів дослідження? Для чого розробляються рекомендації по попередженню подібних поломок надалі? На основі таких рекомендацій також розробляються претензії до промисловості, конструкторів, ремонтних та експлуатаційних організацій, вивчити, з якою метою це роблять.

Питання для самоперевірки

1.    Аналіз умов роботи деталі - перерахувати етапи робіт.

- Обмір деталей включає: а) вимір окремих деталей; б) вимір регулювальних проміжків; в) обмір вузла і механізму.

- Які дослідження проводять у разі руйнування деталі по конструктивному концентратору напруги?

- При оцінці якості матеріалу які проводять дослідження?

- Які дослідження застосовують для оцінки поверхневих шарів і їх відмінності від серцевини?

- Аналіз умов роботи включає: а) оцінку конструктивних і експлуатаційних чинників; б) аналіз виробничо-технологічних чинників; в) ваш варіант.

- Конструктивні недоліки: а) незадовільна конструкція вузла і умови мастила ; б) невірний підбір матеріалу і розмірів проміжків; в)  ваш варіант.

- До виробничо-технологічних дефектів відносять: а) дефекти, що виникли при виготовленні деталі; б) дефекти, що виникли при експлуатації; в) дефекти, що виникли при ремонті; г) ваш варіант.

- Перерахувати виробничо-технологічні причини поломок.

- Перерахувати відомі вам конструктивні недоліки, які   можуть призводити до поломок деталей.

- Які дефекти відносять до дефектів механічної обробки?

- Монтажні дефекти – перерахувати.

- Випадкові дефекти.

- Узагальнення результатів досліджень.

- Розробка заходів з попередження аналогічних поломок – мета.

- Що включають рекомендації по усуненню причин поломок.

Тема 6. Визначення причин виникнення тріщин в металі за мікроструктурою

## Відомо, що причинами утворення тріщин в металевих деталях може бути  руйнування деталей в процесі експлуатації із-за прикладених навантажень вище за допустимі. При цьому злам деталі може мати крихкий характер або в'язкий.

Визначення причин утворення тріщин по зламах. Необхідно знати механізми цих руйнувань, вплив мікроструктури на механізм, вплив розмірів зерен та наявність включень, розташованих по границях зерен на тип руйнування, а також вплив різних видів навантажень на тип та механізм руйнування. При яких умовах утворюються утомні злами, чому в них утворюється двофазна макроструктура, з яких ділянок вона складається. Треба вміти креслити схему утомного зламу

## Можливі причини утворення тріщин і мікротріщин при термічній обробці деталей. Які тріщини називають гарячими, а які холодними, їх характерні особливості, механізми утворення.

## Питання для самоперевірки

- Визначення причин тріщиноутворення по зламах.

- Характеристика причин поломки по виду зламу (в'язкий, крихкий).

- Втомний злам і причини його появи.

- Зображувати схему двофазної макроструктури втомного зламу.

- Можливі причини утворення тріщин при термообробці деталей.

- Поняття гарячих і холодних тріщин.

- Гарячі тріщини.

- Холодні тріщини.

- Вплив температури на структурні перетворення в металі і утворення тріщин.

- З яких основних розділів складається експертний висновок.

- Узагальнення результатів досліджень.

## Тема 7. Візуальний та макроскопічний огляд поверхні зламу

Застосовується для оцінки зламів, оскільки при цьому можна отримати цінні дані про якість, а також про причини і характер руйнування матеріалу. Останнім часом можливості візуальної оцінки зламів зросли за рахунок того, що походження різних нерівностей на поверхні зламів, наприклад, рубців, сходинок, шевронів, гіпербол і т. п. пояснено у ряді робіт. Приклади макродосліджень зламів зруйнованих деталей.

Питання для самоперевірки.

- Перелічіть, в якому порядку рекомендують проводити візуальне і макроскопічне вивчення зламів.

- Яким чином готують поверхні зламів для вивчення?

- При якому збільшенні проводять макродослідження зламів?

- При якому збільшенні виконують фотографування макроструктури зламів?

4 Контрольні завдання

Таблиця варіантів контрольних завдань

| Варіант | Номера питань |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 21 | 41 | 61 | 81 | 101 |
| 2 | 2 | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 |
| 3 | 3 | 23 | 43 | 63 | 83 | 103 |
| 4 | 4 | 24 | 44 | 64 | 84 | 104 |
| 5 | 5 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 |
| 6 | 6 | 26 | 46 | 66 | 86 | 106 |
| 7 | 7 | 27 | 47 | 67 | 87 | 107 |
| 8 | 8 | 28 | 48 | 68 | 88 | 108 |
| 9 | 9 | 29 | 49 | 69 | 89 | 109 |
| 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| 11 | 11 | 31 | 51 | 71 | 91 | 111 |
| 12 | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 |
| 13 | 13 | 33 | 53 | 73 | 93 | 113 |
| 14 | 14 | 34 | 54 | 74 | 94 | 114 |
| 15 | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
| 16 | 16 | 36 | 56 | 76 | 96 | 116 |
| 17 | 17 | 37 | 57 | 77 | 97 | 117 |
| 18 | 18 | 38 | 58 | 78 | 98 | 118 |
| 19 | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | 119 |
| 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

На всі питання, навіть тестові, відповіді давати повні та розширені з поясненнями, рисунками, схемами і прикладами

- Металознавча експертиза і її основна мета.

- Основні завдання металознавчої експертизи.

- Хто повинен проводити металознавчу експертизу?

- Юридичні підстави для проведення експертизи.

- Перелік документів, які передаються експертові для проведення металознавчої експертизи.

- Що являють собою матеріали для металознавчої експертизи?

- Структура експертного висновку, перелік основних розділів.

- Основні методи (2 групи) металознавчої експертизи:

а) руйнуючого й не руйнуючого контролю; б) макро- і мікроаналізу; в) рентгеноструктурні й електронномікроскопічні методи.

- Руйнуючі методи аналізу: а) аналіз хімічного й фазового складу;

б) макро- і мікроаналіз структури; в) рентгеноструктурний і спектральний аналіз; г) ваш варіант.

- Неруйнуючі методи аналізу: а) аналіз хімічного й фазового складу; б) макро- і мікроаналіз структури; в) ультразвуковий і спектральний методи аналізу.

- Що можна визначити за допомогою просвітчастої електронної мікроскопії? а) ступінь кристалічності матеріалу; б) кількість дефектів і їхні види; в) тонку структуру; г) кристалічну будову за допомогою дифракції.

- Якими методами можна визначити хімічний склад матеріалу?

а) методом аналітичної хімії; б) спектральним методом;

в) рентгеноспектральним мікроаналізом; г) ваш варіант.

- Метод Оже-Спектроскопії, поняття й суть методу.

- Схема проведення аналізу методом оже-спектроскопії.

- Факсимільна фотографія – визначення й фактори, що впливають на якість зображення.

- Основні фактори, що впливають на перекручування форми об'єкта:

а) сферична й хроматична аберації; б) неправильне висвітлення об'єкта; в) ваш варіант.

- Оптична сила лінзи: а) величина зворотна фокусній відстані;

б) збільшення лінзи; в) фокусна відстань.

- Сферична аберація – схема й опис.

- Методи усунення сферичної аберації: а) зміною     фокусної відстані; б) зміною висвітлення об'єкта; в) використанням діафрагмування.

- Методи усунення хроматичної аберації: а) зміною освітленості;

б) спеціальним покриттям лінз; в) зміною фокусної відстані.

- Хроматична аберація – схема й опис.

- Фокусна відстань – визначення.

- Оптична сила лінзи: а) величина, зворотна фокусній відстані;

б) збільшення лінзи; в) фокусна відстань.

- Правильне положення лінзи при фотографуванні: а) вище оптичної осі; б) на оптичній осі; в) нижче оптичної осі.

- Правильне положення фронтальної лінзи: а) горизонтальне;  б) вертикальне; в) похиле.

- Вплив положення лінзи на якість зображення форми об'єкта.

- Причини зменшення чіткості зображення.

- Причини перекручування форми об'єкта.

- Вплив нахилу фронтальної лінзи на зображення.

- Вплив положення й нахилу лінзи на поперечний переріз об'єкта.

- Перекручування поздовжніх розмірів об'єкта.

- Вплив висвітлення на якість зображення.

- Скільки джерел висвітлення повинне бути: а) два; б) три; в)  чотири.

- Фонове джерело, його призначення: а) відокремлює зображення предмета від тла; б) для одержання чітких зовнішніх контурів об'єкта.

- Призначення джерела, що модулює: а) одержання якісної проекції на фоточутливому шарі; б) для достатнього висвітлення; в) ваш варіант.

- Призначення джерела, що малює: а) для висвітлення об'єкта; б) для формування тіньової картини від рельєфу об'єкта; в) для підвищення чіткості й контрастності.

- Схема рівнів сприйняття світла різними приладами, поясніть.

- Що є основним вузлом фотоапарата: а) окуляр; б) об'єктив;

в) діафрагма.

- Види об'єктивів: а) короткофокусні й середньофокусні; б) середньофокусні й довгофокусні; в) ваш варіант.

- Характеристика короткофокусних об'єктивів.

- Характеристика середньофокусних об'єктивів.

- Характеристика довгофокусних об'єктивів.

- Об'єктиви зі змінною фокусною відстанню.

- Крім фронтальної лінзи, фотооб'єктиви включають: а) другу фронтальну лінзу; б) коригувальні двоопуклі лінзи; в) коригувальні опуклі лінзи; г) ваш варіант.

- Вибір фотографічного встаткування й матеріалів.

- Вибір експозиції  при фотографуванні об'єкта.

- Висвітлення об'єкта: кількість і назва джерел світла при фотографуванні.

- Типи об'єктивів і їхньої характеристики.

- Визначення «глибини різкості».

- Що таке експозиція?

- Експозиція залежить від: а) величини апертурної діафрагми; б) часу відкриття затворів; в) ваш варіант.

- Використання світлофільтрів і фотографічних насадок.

- Призначення світлофільтрів.

- Методи дослідження якості зварених з'єднань, перелічити.

- Проби на щільність – перелічити, дати загальну характеристику.

- Проби на щільність.  Гасова проба.

- Проби на щільність: Аміачна проба. Вакуумний спосіб.

- Проби на щільність: За допомогою течешукачів. За допомогою мас-спектрометра.

- Методи випробувань зварених швів: а) механічний і металографічні; б) фізичний і хімічні; в) ваш метод.

- Механічні методи випробування зварених швів.

- Металографічні методи випробування зварених швів.

- Хімічні методи дослідження зварених швів.

- Фізичні методи дослідження зварених швів – перелічити.

- Рентгенівський метод дозволяє просвічувати метали товщиною:

а) 30-50мм; б) 50- 80мм; в) 50-100мм.

- Радіоактивні ізотопи γ-випромінювання дозволяють просвічувати метали товщиною: а) 50-100мм; б) 100-300мм; в) до 400 мм.

- Магнітні й індукційні методи аналізу зварених швів.

- Ультразвукова дефектоскопія.

- Схема й характеристика бездефектного звареного шва.

- Схема й характеристика звареного шва з дефектами.

- Особливості зварювання різних марок сталей - схема й опис.

- Первинна кристалізація і її особливості.

- Вторинна кристалізація і її взаємозв'язок з первинною.

- Перекристалізація можлива: а) у чистих металів; б) у поліморфних металів; в) ваш варіант.

- У процесі кристалізації переохолодження може бути: а) термічним;    б)концентраційним; в) ваш варіант.

- Поява й ріст зародків зв'язаний: а) з термічним переохолодженням;    б) з концентраційним переохолодженням.

- Графік концентраційного переохолодження для різних систем.

- У зварювальній ванні роль центрів кристалізації грають: а) стінки зварювальної ванни; б) зерна основного металу; в) ваш варіант.

- Ріст кристалів може бути: а) ніздрюватим; б) дендритним; в) ваш варіант.

- Особливості морфології структури зварених швів.

- Вплив швидкості зварювання на кристалізацію.

- Основи методики встановлення причин руйнування деталей.

- Етапи дослідження для встановлення причин поломки деталі.

- План дослідження, його основні етапи.

- Відмінність розслідування  від дослідження причин поломки.

- Оцінка загального стану об'єкта дослідження.

- Відмінність розслідування  від дослідження причин поломки.

- Ціль розслідування причин аварії.

- Аналіз зовнішнього стану зруйнованих деталей.

- Оцінка взаємних ушкоджень деталей.

- Описати 2 групи ушкоджень залежно від їхнього походження.

- Розслідування причин аварії і його завдань, що воно включає.

- Аналіз ушкоджень, що виникли в процесі роботи механізму до поломки.

- Виявлення й оцінка концентратора напруг виробляється: а) по зламу; б) по непрямих ознаках; в) ваш варіант.

- Способи визначення місця концентратора напруг: а) металографічний аналіз; б) метод дефектоскопії; в) оцінка зламу; г) ваш варіант.

- Виявлення й оцінка концентратора  напруг, перелічити способи.

- Оцінка якості виготовлення й матеріалу деталі, з яких робіт складається.

- Які випробування включає дослідження якості матеріалу.

- Аналіз умов роботи деталі – перелічити етапи робіт.

- Обмір деталей включає: а) вимір окремих деталей; б) вимір регулювальних зазорів; в) обмірювання вузла й механізму.

- Які дослідження проводять у випадку руйнування деталі по конструктивному концентратору напруг?

- При оцінці якості матеріалу які проводять дослідження?

- Які дослідження застосовують для оцінки поверхневих шарів і їхньої відмінності від серцевини?

- Аналіз умов роботи включає: а) оцінку конструктивних і експлуатаційних факторів; б) аналіз виробничо-технологічних факторів; в) ваш варіант.

- Конструктивні недоліки: а) незадовільна конструкція вузла й умови змащення; б) невірний підбор матеріалу й розмірів зазорів; в)  ваш варіант.

- До виробничо-технологічних дефектів відносять: а) дефекти, що виникли при виготовленні деталі; б) дефекти, що виникли при експлуатації; в) дефекти, що виникли при ремонті; г) ваш варіант.

- Перелічите виробничо-технологічні причини поломок.

- Перелічити відомі вам конструктивні недоліки, які   можуть приводити до поломок деталей.

- Які дефекти відносять до дефектів механічної обробки?

- Монтажні дефекти – перелічити.

- Випадкові дефекти.

- Узагальнення результатів досліджень.

- Розробка заходів щодо попередження аналогічних поломок – ціль.

- Що включають рекомендації з усунення причин поломок.

- Визначення причин тріщиноутворення по зламах.

- Характеристика причин поломки по виду зламу (грузлий, тендітний).

- Утомний злам і причини його появи.

- Зобразити схему двофазної макроструктури утомного зламу.

- Можливі причини утворення тріщин при термообробці деталей.

- Поняття гарячих і холодних тріщин.

- Вплив температури на структурні перетворення в металі й утворення тріщин.