МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

з дисципліни

«УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ »

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0904

Спеціальність 6.050402

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

з дисципліни

«УСТАТКУВАННЯ  ЛИВАРНИХ  ЦЕХІВ »

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0904

Спеціальність 6.050402

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол №  7 від 14.10. 2013 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2013

УДК 669.1.013.5

Програма, методичні вказівки та завдання на контрольну роботу з дисципліни «Устаткування ливарних цехів» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050402 - Ливарне виробництво чорних і кольорових металів / Укл. М.О. Матвєєва. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 37 с.

|  | Вміщують робочу програму з дисципліни, методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до контрольних робіт. Призначені для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 6.050402 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів. |  |
| --- | --- | --- |

Друкується за авторською редакцією.

Укладач М.О. Матвєєва, докт. техн. наук, проф.

Відповідальний за випуск В.Є. Хричиков, докт. техн. наук, проф.

Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

____________________________________

Кафедра ливарного виробництва

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                  5

1   РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «УСТАТКУВАННЯ

ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ»                                                                                                   6

  - . Лекційний курс                                                                                                        6

  - . Практичні роботи                                                                                                    9

2  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ

РОБІТ                                                                                                                   9

2.1. Визначення основних конструктивних параметрів піскострільного

механізму                                                                                                      9

2.2. Розрахунок змішуючих ливарних бігунів з катками, що

вертикально обертаються                                                                          15

3  САМОСТІЙНА ПРОРОБКА РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ, ЩО НЕ

ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ                                                                          19

4  ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ                                                              20

4.1. Мета роботи                                                                                                            22

4.2.  Методика проведення роботи                                                                            22

4.3. Загальні відомості                                                                                                22

4.4. Характер коливань інерційних вибивних грат                                               23

4.5. Розрахунок параметрів режиму вибивних грат                                     25

4.6. Зміст звіту                                                                                                  33

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                      34

Додаток А. Варіанти завдань для виконання практичних робіт                     35

Додаток Б. Варіанти завдань на контрольну роботу                                        37

ВСТУП

Розвиток ливарного виробництва відбувається за двома напрямами: розробка нових ливарних сплавів і нових металургійних процесів; вдосконалення технології та механізація виробництва.

За останні роки освоєно багато прогресивних технологічних процесів, що підвищують якість, знижують витрати  на виготовлення виливків, забезпечують захист навколишнього середовища.

Різноманіття технологій та устаткування дозволяє ливарникам обирати технічно та економічно оптимальну систему для кожного виду ливарного виробництва. Нові технології формування надають змогу  задовольнити найбільш високі вимоги до точності розмірів, якості поверхні та щільності виливків. Це, у свою чергу, підвищує конкурентоспроможність литва по відношенню до інших технологічних процесів, а також сприяє покращенню умов праці на ливарних заводах.

Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни "Устаткування ливарних цехів" передбачена робота студентів в об'ємі 188 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи. Загальний обсяг годин на вивчення курсу 216.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 20 годин лекційних і 8 годин практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання пов’язані з вибором та розрахунком технологічного устаткування основних відділень ливарних цехів.

1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «УСТАТКУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ"

1.1 Лекційний курс – 20 год

Тема1.  Вступ та загальні відомості - 2 години

Стан і перспективні напрями розвитку прогресивних технологічних процесів. Ливарне машинобудування в Україні, перспективи розвитку. Сучасне технологічне обладнання у ливарному виробництві України та інших країнах світу.

Тема 2.  Устаткування для підготовки формувальних матеріалів та приготування сумішей – 4 години

Структура технологічного циклу сумішоприготування. Обладнання для приготування свіжих формувальних матеріалів: обладнання для сушки піску та глини (барабанні сушила,  сушіння в пневмопотоці, вихровими апаратами і у киплячому шарі); подрібніюче – розмольне устаткування (подрібнювачі  щокові, валкові та молоткові; млини – шарові, молоткові та вібраційні).

Обладнання для підготування зворотної  формувальної суміші: магнітні сепаратори (магнітний шків, магнітний барабан, стрічковий сепаратор);  устаткування для просіювання зворотних сумішей (вібраційні та барабанні сита); установки для гомогенізації та охолодження відпрацьованих сумішей.

Устаткування для приготування сумішей: змішувачі циклічної та непереривної дії . Змішуючи та відцентрові ливарні бігуни. Лопастні, барабані, турбіні та швидкісні змішувачі.

Ливарні розпушувачі формувальних сумішей: аератори та дезінтегратори.

Транспортне обладнання сумішоприготувальних відділень: стрічкові конвеєри, ковшові елеватори, установки пневмотранспорту та інше.

Бункерне устаткування: затвори, дозатори, живильники.

Тема 3. Обладнання для виготовлення форм і стрижнів – 4 години

Умови та методи ущільнення формувальної суміші. Методи ущільнення. Структура технологічного циклу виготовлення ливарних форм. Машині засоби виготовлення стрижнів. Класифікація формувальних ливарних машин.

Пресові формувальні ливарні машини. Особливості ущільнення ливарних форм пресуванням. Класифікація ливарних механізмів для пресування і елементів пресових машин.

Струшуючі формувальні ливарні машини. Особливості ущільнення струшуванням. Класифікація струшуючих механізмів. Основи розрахунку струшуючих механізмів. Індексація ливарних машин.

Піскодувні формувальні ливарні машини. Ущільнення формувальних і стрижньових сумішей піскодувним засобом. Класифікація піскодувних формувальних і стрижневих ливарних машин. Конструктивні схеми піскодувних стрижньових машин.

Машини для виготовлення стрижнів з холоднотвердіючих сумішей.

Піскодувно-пресові формувальні машини.

Імпульсне ущільнення форм.

Піскомети. Ущільнення суміші піскодувним способом. Класифікація та маркування піскометів. Конструктивні схеми піскометів: піскомети, що підвішені; стаціонарні піскомети; рухомі консольні піскомети; рухомі піскомети та мостові піскомети.

Тема 4. Обладнання плавильно-заливальних відділень – 4 години

Структура технологічного циклу підготовки шихтових матеріалів. Устаткування складів шихти чавуноливарних цехів: устаткування для підготовки чавуну; добові бункера; ваговий візок і системи зважування шихти.

Обладнання складів шихти сталеливарного цеху.

Устаткування плавильних відділень. Класифікація та конструкція ливарних ковшів.

Підіймально-транспортувальне обладнання складів шихти та плавильних відділень: електромагніти для підіймання; металургійні крани, скіпові підіймальними; електроталі; монорельсові візки; напільний безрейковий транспорт та інше.

Устаткування для заливання форм металом: пристрої  для навантаження форм; рухомі заливальні тротуари; пристрої для заливання  форм на ливарних конвеєрах.

Тема 5. Устаткування для вибивання та очищення литва – 4 години

Структура транспортно-технологічного потоку вибивання та обрубування виливків. Способи вибивання форм і конструкційні схеми пристроїв для вибивання: решітки інерційної дії; вібраційні решітки; ексцентрикові та ударні вибивні решітки, вибивні барабани та камери.

Пристрої для автоматизованого вибивання форм: виштовхувачі, вибивні пристрої, пристрої для розпаровування опок і маніпулятори.

Обладнання для вибивання стрижнів з виливків: вібраційні машини та установки; гідравлічні установки; піскогідравлічні способи та електрогідравлічні установки.

Устаткування для очищення виливків. Пристрої для відділення елементів ливникових систем. Очищення виливків у барабанах. Дробеструмінні та дробеметні методи. Поточні лінії очищення виливків. Станки та інструменти для обрубування та зачищення литва.

Транспортне обладнання дільниць вибивання та очищення виливків: пластинчасті конвеєри; вібраційні транспортуючі пристрої; підвісні ланцюгові конвеєри.

Тема 6.  Обладнання для очищення та утилізації викидів ливарного виробництва – 2 години

Викиди ливарного виробництва та покращення санітарно-гігієнічних умов праці в ливарних цехах. Межі допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі. Інтенсивність шкідливих викидів і їх характеристика. Методи та пристрої для знешкодження газових викидів. Пристрої для утилізації викидів ливарного виробництва.

1.2. Практичні роботи – 8 годин

Практична робота 1. Визначення основних конструктивних параметрів піскострільного механізму – 4 години.

Практична робота 2. Розрахунок змішуючи ливарних бігунів з катками, що вертикально обертаються – 4 години.

2  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

2.1 Визначення основних конструктивних параметрів піскострільного механізму

2.1.1. Мета роботи

Вивчити методику розрахунку основних конструкційних параметрів піскострільної машини.

2.1.2. Методика проведення роботи

Заняття проводяться з усією групою студентів.

Робота виконується за індивідуальним завданням кожним студентом самостійно. Завдання видається викладачем згідно з даними таблиці А.1 (Додаток А).

2.1.3. Загальні відомості

Під час ущільнення суміші піскодувним способом стрижнева суміш транспортується повітрям до стрижневого ящику і, заповнюючи його ущільнюється. Повітря, що стало вільним видаляється через спеціальні отвори – венти.

Піскодувні машини класифікуються за способом надуву, принципом роботи та призначенням.

За способом надуву вони бувають з відкритою та закритою системами надуву. Недоліком машини з відкритою системою надуву є розкидування суміші у горизонтальному напрямку стрижневого ящику. Їх застосовують для виготовлення простих стрижнів з хімічно тверднучих та піщано-смоляних сумішей.

Машини з закритою системою надуву бувають з верхнім, нижнім і боковим напрямом дуття. Перші використовуються при виготовленні простих та складних стрижнів з пісчаних, пісчано-глиністих, пісчано-смоляних і хімічно тверднучи сумішей, а другі – для виробництва невеликих оболонкових стрижнів з пісчано-смоляних сумішей у стрижневих ящиках, що нагріваються. У машинах з боковим дуттям стисле повітря діє тільки на частину об’єму суміші в резервуарі, що знижує її можливість зависання.

За принципом роботи машини розподіляють на піскодувні та піскострельні.

В піскодувних машинах стрижні виготовляють при інтенсивному змішуванні повітря із сумішшю. У результаті витрачається більша кількість повітря, його фільтрація скрізь масу стрижня викликає підвищений знос стінок ящика (моделі).

У піскострельних машинах суміш із резервуара машини викидається миттєво при максимальному тиску повітря. Тому витрати повітря нижчі, а знос стінок ящика (моделі) менший, бо відсутня фільтрація.

За призначенням піскодувні машини розподіляються на стрижньові та формувальні. На рис. 2.1 показане змінення ступеня ущільнення суміші по висоті стрижневого ящику. При розташуванні вентиляційних отворів знизу максимальне ущільнення суміші відбувається у нижній частині ящика, де кінетична енергія струменя і перепад тиску максимальні. По мірі приближення до верху ящика ступінь ущільнення зменшується, бо знижується швидкість струменя і перепад тиску (крива 1). Якщо вентиляційні отвори знаходяться у верхній частині стрижневого ящика, то щільність зростає та вирівнюється по висоті (крива 2).

Рис. 2.1 – Змінення ступеня ущільнення суміші по висоті

стрижневого ящика при нижній (крива 1) та верхній (крива 2) вентиляції

Кінетика процесу витікання пісчано-повітряної суміші залежить від змінення тиску в системі «резервуар машини – стрижневий ящик» і стану суміш у цей період.

2.1.4. Приклад розрахунку

У прикладі приймаємо вагу стрижня G=9 кг, розмір стрижневого ящика 200×200×100 мм, тиск повітря у мережі p=5 кг/см2 (0,5 МПа).

Розрахунок гільзи.

І. Діаметр гільзи

(2.1)

ІІ. Висота частин гільзи:

Діаметр прохідного відтвору клапану дуття, мм

(2.2)

Площадь перетину клапану дуття, мм2

(2.3)

Сумарний  перетин прорізей, мм2;

а) у верхній частині гільзи

(2.4)

б) у нижній частині гільзи

(2.5)

Ширина прорізей, мм;

а) у верхній частині   вв=0,8…1,0 приймаємо вв=1;

б) у нижній частині   вн=0,3…0,5 приймаємо вн=0,5.

Діаметр вихідного (вдувного) відтвору гільзи, мм.

(2.6)

Сумарний перетин, мм2:

а) вихідного відтвору гільзи

(2.7)

б) венти в надувній плиті (ящику)

(2.8)

Об’єм гільзи, л

(2.9)

Об’єм ресивера, л:

где                            (2.10)

л.

Притискне зусилля столу машини, кг

(2.11)

де  Ро – надлишковий тиск  повітря у мережі;

Fя – площина стрижня по площині контакту ящика до

надувної  ніши

Рпр=0,6·5·20·20=1200 кг.

Діаметр циліндра притискного столу, см

===17,5см.                           (2.12)

2.1.5. Зміст звіту

- Назва, мета.

- Розрахунок основних конструкційних параметрів піскострільної машини.

- Виконати ескіз (у масштабі) піскострільної головки (рис. 2.2).

- Висновки.

Рис. 2.2 – Схема піскострільної стрижневої машини

2.2 Розрахунок змішуючих ливарних бігунів з катками,

що вертикально обертаються

2.2.1. Мета роботи

Визначити розміри основних елементів і частоту обертання катків та вертикального валу змішуючих бігунів визначеної продуктивності, призначених для виготовлення формувальних сумішей.

2.2.2. Методика проведення роботи

Заняття проводяться з усією групою студентів.

Робота виконується за індивідуальним завданням кожним студентом самостійно. Завдання видається викладачем згідно з даними таблиці А.2.

2.2.3. Загальні відомості

Змішувачі 1А11 і 1А12 це пристрої для приготування суміші окремими порціями. Між катками та дном чаші є зазор, розмір якого регулюється у залежності  від призначення суміші, що виготовляється. Плужки розташовані таким чином, щоб матеріали відкидувалися під катки.

Зворотня суміш і свіжі добавки додаються у чашу дозаторами.

Схема змішуючих бігунів показана на рис. 2.3.

Рис. 2.3 – Схема змішуючих бігунів

2.2.4. Приклад розрахунку

Для розрахунків прийнято: продуктивність змішуючих бігунів – 0,0032 м3/с; необхідний час перемішування – 180 с. Необхідні розміри катків за умови, що висота шарів суміші h1 = 0,02 м і h2 = 0,075 м (висоту шарів суміші приймаємо рівними для всіх варіантів практичної роботи).

Діаметр катка:

(2.13)

– кут захоплення (при коефіцієнті тертя, що дорівнює 0,7);

= 350.

Приймаємо Dк = 0,9 м.

Ширина катка обирається із розрахунку, що сила тяжіння катка Gк і зусилля Рнат. натискання пружини на каток повинні складати:

Gк + Рнат. = 8 кН.

Тоді:

(2.14)

де q – навантаження на одиницю ширини катка, Н/м;

bк – ширина катка, м.

Залежність навантаження q (кН/м) від об’єму замісу наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

| Vзам. | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,25 | 1,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 25 | 32 | 40 | 56 | 80 |

Розмір чаші:

а) діаметр чаші

(2.15)

де П – продуктивність змішувача, м3/с;

h – загальна висота шару суміші в чаші, м.

При цьому об’єм замісу:

(2.16)

,

де   – час перемішування, сек.

У розрахунках звичайно приймають Дч  = (0,80…0,85) Д, висота бортів чаші (Нч) у відкритих змішувачах приймається рівною 0,7…0,8 м, а у зачинених 0,4…0,5 м.

б) Висота чаші для закритого змішувача приймається Нч = 0,4 м.

Частота обертання катку nк при швидкості точок, що розташовані на його утворюючий, Vк = 1,4…2,2 м/с.

(2.17)

Частота обертання вертикального валу

(2.18)

де   – середній діаметр кола, за яким рухається каток.

2.2.5. Зміст звіту

- Назва, мета.

- Розрахунок основних конструкційних параметрів бігунів.

- Виконати ескіз загального вигляду бігунів за результатами розрахунків.

- Висновки.

3 Самостійна проробка розділів програми, що не викладаються на лекціях (188)

1. Сушарки. Теплотехнічні основи процесу сушінні. Тепловий розрахунок сушарок. Конструкції сушарок [4, с. 5 – 37, 170 – 177].

2. Матеріали та елементи конструкцій печей для плавлення металів і сплавів. Вогнетривкі та теплоізоляційні матеріали. Утилізація теплоти димових газів [4, с. 65 – 93].

3. Спеціальні способи очищення: електрогідравлічне, гідравлічне,  ультразвукове та інші засоби очищення виливків [5, с. 182 – 220].

4. Дозатори у технологічних процесах ливарного виробництва. Пристрої дозаторів для подавання. Пристрої дозаторів для зважування [6, с. 25 – 84].

5. Розрахунки метрологічних характеристик пристроїв дозаторів для зважування: розрахунки статистичних характеристик, динамічна точність зважування та інше [6, с. 88 – 120].

6. Аналіз точності дозування. Складові похибки дозування. Похибки дозаторів дискретної та непереривної дії [6, с. 132 – 220].

7. Розрахунок механізмів автоматичних ліній. Закони руху виконавчих органів. Рух опок у передавальних механізмах автоматичних ліній. Механізми прямолінійного та обертального руху [7, с. 317 – 411].

8. Розрахунок вагранки. Матеріальний баланс вагранки (статті приходу та рас ходу). Тепловий баланс вагранки. Розрахунок розмірів вагранки  [8, с. 71 – 78].

9. Розрахунок дугової печі перемінного струму [8, с. 84 – 87].

4   ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Завдання на контрольні роботи по курсу видає викладач, який веде курс. Завдання на контрольну роботу вміщує три питання: два теоретичних (табл. 4.1) і практичну роботу за заданим варіантом (табл. Б.1, Додаток Б).

Таблиця 4.1 - Питання до контрольної роботи

| Номер питання | Зміст питання |
| --- | --- |
| 1. | Обладнання для механічного способу регенерації |
| 2. | Механізація мокрої регенерації піску |
| 3. | Установки для гомогенізації та охолодження зворотних сумішей |
| 4. | Сушила для піску та глини |
| 5. | Механізований склад формувальних матеріалів |
| 6. | Основні поняття о потоково-механізованих і автоматичних лініях виготовлення виливків у разових формах. Класифікація. Компонування. |
| 7. | Класифікація пристроїв для змішування. |
| 8. | Механізація процесу приготування глинистої суспензії. |
| 9. | Імпульсні методи формування. |
| 10. | Класифікація та склад стрижневих ліній |
| 11. | Схема механізованого складу формувальних матеріалів |
| 12. | Класифікація кокільних машин |
| 13. | Живильники та дозатори у ливарному виробництві. |
| 14. | Мартеніська піч, конструкція, принцип роботи |

Продовження табл. 4.1.

| Номер питання | Зміст питання |
| --- | --- |
| 15. | Дугові пічі, конструкції, принцип роботи, особливості експлуатації |
| 16. | Вагранки закритого та відкритого типів. Системи очищення газів у вагранці закритого типу. |
| 17. | Устаткування дільниць для заливання металу. Ливарні ковші. Електромеханічні заливальні установки. |
| 18. | Індукційні печі, конструкції, принцип роботи, особливості експлуатації |
| 19. | Автоматичні і комплексно-механізовані лінії для лиття у кокіль |
| 20. | Устаткування для вибивання виливків із форм і видалення стрижнів із виливків |
| 21. | Класифікація, конструкції та принципи роботи стрижневих машин |
| 22. | Класифікація, принцип роботи та конструкції вибивних грат |
| 23. | Устаткування для ґрунтування виливків |
| 24. | Класифікація машин для лиття у кокіль |
| 25. | Устаткування для виготовлення оболонкових стрижнів |
| 26. | Класифікація, конструкції та принципи роботи піскометів |
| 27. | Устаткування для виготовлення стрижнів за оснасткою, що нагрівається |
| 28. | Відцентрові (маятникові) змішувачі, принципи роботи, особливості експлуатації |
| 29. | Устаткування для електрошлакового лиття, особливості технологічного процесу |
| 30. | Устаткування для лиття витисканням, особливості технологічного процесу |
| 31. | Класифікація, особливості конструкції и застосування обладнання для лиття під тиском |
| 32. | Класифікація устаткування для плавлення металів і сплавів, галузі застосування |

Продовження табл. 4.1.

| Номер питання | Зміст питання |
| --- | --- |
| 33. | Устаткування для плавлення кольорових металів і сплавів. Особливості, галузі застосування. |
| 34. | Обладнання для відцентрового лиття. Класифікація машин для відцентрового лиття, галузі застосування. |

4.1  Розрахунок приводу вибивних грат

4.1. Мета роботи

Засвоїти методику розрахунку приводу механічних (інерційних і ексцентрикових) вибивних грат.

4.2. Методика проведення роботи

Робота виконується за індивідуальним завданням кожним студентом самостійно. Завдання видається викладачем згідно з даними таблиці Б.1 (Додаток Б).

4.3. Загальні відомості

Для розрахунку вибираємо інерційні грати з транспортуванням і віброзбуджувачем кругової дії.

Процес вибивання форм відбувається наступним чином. Форми не мають хрестовин в нижній опоці, тому вибивка здійснюється на провал. Комплектна форма стикається з ливарного конвеєра на нерухому раму. За допомогою пуансона, що приводиться до дії пневмоциліндром, з опок видавлюється блок формувальної суміші разом з виливками. Ком суміші передається на інерційні вибивні грати, де проводиться його руйнування і відділення формувальної суміші від виливків. У процесі вибивання коливання грат передаються залитій формі. Форма підкидається вгору, а при падінні співударяється з гратами . Виникаючі при цьому ударні та інерційні імпульси спочатку розгойдують і порушують зв'язки між виливками, сумішшю, стрижнями, а потім в роздільних елементах за різниці їх мас створюються різні прискорення і збільшується число зіткнень між ними. У цих умовах ущільнена суміш, спечена плівка, фарба, пісок і стрижні, що мають меншу міцність, ніж метал, інтенсивно руйнуються. Грудки подрібнюються як від зіткнень з гратами, виливками, так і від зіткнень один з одним.

Подрібнена суміш крізь вибивні грати провалюється на транспортер прибирання суміші. По закінченні вибивки виливки залишаються на полотні решітки.

Оскільки форми вибивають гарячими, в процесі вибивання виділяється велика кількість пилу, газу, має місце теплове випромінювання і шум. У цих умовах доцільно застосування електромеханічних вибивних решіток.

4.4. Характер коливань інерційних вибивних грат

Інерційні вибивні грати являють собою ґратчасту раму, що опирається на амортизатори і приводяться в коливальний рух від вала з дебалансом . Вал обертається в підшипниках, вмонтованих на рамі решітки, і отримує обертання від стаціонарного електродвигуна за допомогою клинопасової передачі.

При роботі решітки відбуваються періодичні зіткнення пакету суміші, що складається з куща виливків з ЛПС, стрижнів, залишків оплавленої суміші, який підскакує над гратами з самими гратами. Удар пакету об грати носить напівпружний  характер з частковим відновленням швидкості, тобто миттєвим відскоком пакета від решітки після удару. Протягом періоду між зіткненнями решітка робить коливання одна без пакета суміші.

Привід інерційної решітки є обертовим валом з дебалансом, неврівноважена відцентрова сила якого змушує її коливатися на своїх пружних опорах. Вертикальна складова цієї збуджуючої сили змінюється по періодичному закону гармонійного коливального руху і має свій постійний період і постійну амплітуду. Однак порушувані нею коливання інерційної решітки виходять вже значно більш складні і складаються з власних і вимушених коливань.

Виникаючі при цьому власні або вільні коливання решітки мають частоту, що відрізняється від частоти збуджуючої сили і по фазі зрушені відносно синусоїди змінення збуджуючої сили. Їх частота, амплітуда і фази залежать від маси решітки і жорсткості її пружних опор.

За наявності демпфуючих сил, або сил загасання, амплітуда власних коливань стає змінною і зменшується за часом. Закон загасання, або зменшення амплітуди власних коливань, залежить від характеру сил загасання.

До сил загасання в інерційній вибивній решітці відносяться внутрішнє тертя в матеріалі пружних опор, зовнішнє тертя у фрикційних амортизаторах, тертя формувального матеріалу, що випав на решітку і проходить крізь її отвори.

Вимушені коливання грат, що викликаються дією збуджуючої сили,  мають частоту цієї сили, але по фазі зрушені щодо неї, причому цей зсув буде іншим, ніж у власних коливаннях решітки.

Амплітуда вимушених коливань виходить незмінною в часі, але величина її є функцією як частот власних коливань і збуджуючої сили, так і більшою мірою величини і характеру демпфуючих сил.

Результуючий коливальний рух інерційної решітки, що викликається дією періодичної збуджуючої сили, буде алгебраїчною сумою її власних і вимушених коливань, які мають неоднакові фази, частоти і амплітуди. Цей сумарний рух не є простим гармонійним коливальним рухом, він має перпендикулярну періодичну амплітуду і носить характер биття.

Однак такий характер мали б коливальні інерційні решітки, якби вони працювали вхолосту без грудки суміші. При періодичних співударах з пакетом суміші відбувається порушення і подальше ускладнення цього руху решітки. Пакет суміші, вдарившись об грати відскакує від них до верху. Сама решітка при цьому також відскакує від опоки, отримуючи деяку спрямовану вниз швидкість відображення.

У результаті, як показано на рис. 4.1 коливальний рух решітки дією цього удару спотворюється і стає іншим, ніж воно було б без зіткнень з опокою.

Рис. 4.1 – Графік коливань інерційної грати (1) і рух опоки (2)

при синфазном режимі і R0

4.5. Розрахунок параметрів режиму вибивних грат

Під оптимальним режимом решітки - пакет суміші мається на увазі періодичний процес при якому послідовні зіткнення пакету і решітки відбуваються при одних і тих же значеннях амплітуд і фаз коливань.

При цьому період між двома послідовними зіткненнями умовно приймається рівним періоду дії збуджуючої сили.

Між двома зіткненнями пакет суміші рухається як вільно підкинуте тіло, рух решітки розглядається як сума її вимушених і власних коливань без урахування демпфуючих сил.

Відраховуючи час від моменту зіткнення отримаємо наступні граничні умови :

а) при t = 0 переміщення решітки xр та пакету хоп становить:

хр = хоп = 0,

швидкість решітки після удару отр.р., а швидкість пакету після удару отр.оп.;

б ) при переміщенні решітки і пакету хр = хоп = 0 ,

швидкість решітки перед ударом пад.оп.;

швидкість пакету перед ударом пад.оп.

Вертикальне переміщення решітки між двома зіткненнями задовольняє наступному рівнянню руху (згідно рис. 4.2):

Рис. 4.2 – Розрахункова схема вибивних інерційних грат (транспортуючих) з віброзбуджувачем кругового дії

(4.1)

де	Q  – збуджуюча  сила;

– фаза вимушених коливань грат в момент співудару;

k – сумарна жорсткість опорних пружин решітки;

Мр – маса решітки.

Рішення цього рівняння має вигляд

(4.2)

де перший член рівняння це власні коливання грат з амплітудою С1 і круговою частотою:

,                                                   (4.3)

і фазою  в момент зіткнення, а другий член вимушені коливання решітки з амплітудою С2, частотою  і фазою  в момент зіткнення.

Рух пакету суміші між двома зіткненнями задовольняє рівнянню:

(4.4)

Підставивши сюди граничні умови для , отримаємо      (і отже ).

Продифференцував рівняння і підставивши граничні умови отримаємо систему рівнянь:

де  - співвідношення частот коливань

Вирішуючи цю систему маємо:

На підставі теореми імпульсів можна написати наступні рівняння:

де  - відношення мас решітки та пакету;

R - коефіцієнт відновлення швидкості.

У нашому випадку маса решітки становить Мр = 2360 кг. Найбільша маса пакета суміші з виливками дорівнює 964 кг.

Коефіцієнт відновлення швидкості складає R = 0,15.

Співвідношення мас решітки та пакету суміші:

Частота вимушених коливань решітки визначається як

(4.5)

де n – частота обертання вала, об/хв.

У решітці, що розраховується n = 595 об/хв. Частота вимушених коливань складає:

Частота власних коливань приймається рівною р=401/с.

Співвідношення частот коливань складає:

Взявши до уваги, що пад.оп. = - отр.оп., знаходимо

Підставляючи їх величини в формули отримаємо наступні остаточні рівняння для  і c1:

(4.6)

(4.7)

де

Підставивши в основне рівняння знайдені значення с1, с2,  і ; отримаємо при t = 0:

(4.8)

Вираз (4.8) дає дійсні значення х0 за умови:

(4.9)

Граничне значення цієї нерівності визначає мінімальне значення величини збуджуючої сили Q, при якому ще можливі періодичні режими, які розглядаються. Підставивши q і b, отримаємо розрахункову формулу для збуджуючої сили дебалансу решітки:

Питома жива сила удару становить

де відносна швидкість удару або падіння, в даному випадку:

(4.10)

Підставивши вираз (4.10) у рівняння для W, знайдемо, що кругова частота валу дебалансу , яка забезпечує отримання заданої величини , повинна бути:

(4.11)

Однак при зіткненні пакету суміші та решітки для вибивання використовується не тільки енергія удару l0, а й енергія відображення 1=R2.

Сума +1, або узагальнена питома енергія удару становить таким чином:

(4.12)

Підставивши рівняння (4.12) у формулу ( 4.11) отримаємо для , з врахуванням дії не тільки удару , але і взаємного відображення пакету суміші та решітки при зіткненні:

(4.13 )

Необхідну потужність електродвигуна можна знайти виходячи з величини частини енергії А, що розсіюється при кожному зіткненні та за теоремою Карно становить:

Розділивши А на період зіткнень , рівний , отримуємо секундну витрату енергії:

.

Необхідна потужність електродвигуна решітки:

де  = 0,8…0,9 – коефіцієнт корисної дії приводу, що враховує втрати у передачі та розсіюванні енергії в амортизаторах.

Підставивши у рівняння для N формулу для  отримуємо:

Отримаємо формулу для визначення потужності електродвигуна , кВт:

(4.14)

При підстановці даних у формулу розрахуємо потужність двигуна.

На прийняту до установки вибивного інерційну решітку встановлюємо двигун потужністю 60 кВт.

4.6. Зміст звіту

- Назва, мета.

- Розрахунок потужності двигуна інерційних вибивних грат.

- Висновки про доцільність використання відповідної конструкції вибивної решітки.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.	Яскевич И.А. О чем говорят цифры // Литейное производство.-1997.-№10.-С.38-39.

2.	Развитие литейного производства в Украине / Под ред.
В.А. Ефимова. -К.: Наук, думка. 1988.-376с.

- Энгельс Г. Литейное производство стран Западной Европы сегодня и завтра // Литейное производство. - 1991. - № 10. - С .33 – 37.

- Г.П. Долотов, Е.А. Кондаков. Печи и сушила литейного производства. – М.: Машиностроение, 1978. – 192 с.

- А. Вёрёш. Очистка отливок: пер. с венг. – М.: Машиностроение, 1982. – 256 с.

- В.И.Врублевский, К.С.Богдан, В.Н.Горбенко, В.М.Денисенко, Ю.П. Каши-рин. Дозирование литейных материалов. – Киев: Наукова думка, 1973. - 192 с.

- А.И. Горский. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства. – М.: Машиностроение, 1978. – 551 с.

- В.С. Савега, М.О. Матвеева. Оборудование литейных цехов. Расчет производственной программы. Плавильное и стержневое отделения. – Днепропетровск: НМетАУ, 2002. – 178 с.

- В.С. Савега, М.О. Матвеева. Оборудование литейных цехов. Формовочное отделение.  – Днепропетровск: НМетАУ, 2005. – 120 с.

- А.Н. Аксенов. Оборудование литейных цехов. – М.: Машиностроение, 1977. – 510 с.

- И.Б. Зайгеров. Оборудование литейных цехов. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

- В.Я. Сафронов. Справочник по литейному оборудованию. – М.: Машиностроение, 1985. – 320 с.

- И.В. Матвиенко, В.Л. Тарский. Оборудование литейных цехов. – М.: Машиностроение, 1985. – 400 с.

Додаток А

Варіанти завдань для виконання практичних робіт

Таблиця А.1 – Варіанти завдань до практичної роботи № 1

| Варіант | Вага стрижня, кг | Розмір ящику, мм | В | Н | Тиск повітря у мережі, 105 Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 100 | 100 | 70 | 5 |
| 2 | 5 | 110 | 110 | 80 | 6 |
| 3 | 6 | 120 | 120 | 90 | 5 |
| 4 | 7 | 130 | 130 | 100 | 6 |
| 5 | 8 | 140 | 140 | 110 | 5 |
| 6 | 9 | 150 | 150 | 120 | 6 |
| 7 | 10 | 160 | 160 | 70 | 5 |
| 8 | 11 | 170 | 170 | 80 | 6 |
| 9 | 12 | 180 | 180 | 90 | 5 |
| 10 | 13 | 190 | 190 | 100 | 6 |
| 11 | 14 | 200 | 200 | 110 | 5 |
| 12 | 15 | 210 | 210 | 120 | 6 |
| 13 | 16 | 220 | 220 | 80 | 5 |
| 14 | 17 | 230 | 230 | 90 | 6 |
| 15 | 18 | 240 | 240 | 100 | 5 |
| 16 | 19 | 250 | 250 | 110 | 6 |

Таблиця А.2 – Варіанти завдань до практичної роботи № 2

| Варіант | Продуктивність, м3 | Час перемішування, с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0030 | 180 |
| 2 | 0,0032 | 180 |
| 3 | 0,0034 | 180 |
| 4 | 0,0036 | 180 |
| 5 | 0,0038 | 200 |
| 6 | 0,0040 | 200 |
| 7 | 0,0042 | 200 |
| 8 | 0,0044 | 200 |
| 9 | 0,0046 | 220 |
| 10 | 0,0048 | 220 |
| 11 | 0,0050 | 220 |
| 12 | 0,0052 | 220 |
| 13 | 0,0054 | 240 |
| 14 | 0,0056 | 240 |
| 15 | 0,0058 | 240 |
| 16 | 0,0060 | 240 |

Додаток Б

Варіанти завдань для виконання практичних робіт

Таблиця Б.1 – Варіанти завдань до контрольної роботи

| Варіант | Вага форми, кг | Варіант | Вага форми, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 9 | 800 |
| 2 | 450 | 10 | 850 |
| 3 | 500 | 11 | 900 |
| 4 | 550 | 12 | 950 |
| 5 | 600 | 13 | 1000 |
| 6 | 650 | 14 | 1050 |
| 7 | 700 | 15 | 1100 |
| 8 | 750 | 16 | 1150 |