## Slide 1: Металлургия стали это наука о способах получения стали с заданными свойствами в количествах, имеющих промышленное значение.
Сталь является основным конструкционным материалом, поскольку:
  обладает такими полезными свойствами, как способность к упругим и пластическим деформациям, высокая прочность, электрическая проводимость, теплопроводность и другие особенности.
  Железо, являющееся основой стали имеет значительное распространение в земной коре - (5,9 %) в виде железосодержащих минералов, называемых рудами и сравнительно легко извлекается из руд.

## Slide 2: СТАЛЬ
Сталь это сплав железа с углеродом, с содержанием углерода до 2,14%.
Кроме углерода в состав сплава обычно входят марганец, кремний, сера и фосфор.
Для улучшения физико-химических свойств в сталь могут быть введены специально и другие элементы (легирующие).

## Slide 3: Классификация стали
По способу производства
По назначению
По химическому составу
По качеству
По степени раскисленности
По структуре

## Slide 4: По способу производства сталь может быть:
Конвертерная
Мартеновская
Электросталь
Электрошлакового переплава
Полученная другими способами

## Slide 5
По назначению стали бывают:
конструкционные, предназначенные для изготовления строительных и машиностроительных изделий.
Инструментальные, из которых изготовляют режущий, мерительный, штамповый и прочие инструменты. Эти стали содержат более 0,65% углерода.
С особыми физическими свойствами, например, с определенными магнитными характеристиками или малым коэффициентом линейного расширения, электротехническая сталь.
С особыми химическими свойствами, например, нержавеющие, жаростойкие или жаропрочные стали.

## Slide 6
В зависимости от химического состава различают стали углеродистые и легированные.
Углеродистые стали подразделяют на:
A) низкоуглеродистые, т. е. содержащими углерода менее 0,25%;
Б) среднеуглеродистые, содержание углерода составляет 0,25-0,60%
B) высокоуглеродистые, в которых концентрация углерода превышает 0,60% .
Легированные стали подразделяют на:
а) низколегированные, содержание легирующих элементов до 2,5%
б) среднелегированные, в их состав входят от 2,5 до 10% легирующих элементов;
в) высоколегированные, которые содержат свыше 10% легирующих элементов.

## Slide 7
В зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора - стали подразделяют по качеству на:
Стали обыкновенного качества, содержат до 0,06% серы и до 0,07% фосфора.
Качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого
Высококачественные - до 0,025% серы и фосфора каждого.
Особовысококачественные - до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

## Slide 8
В зависимости от степени раскисленности, т.е. от содержания кисорода, стали подразделяют на:
Кипящие – содержат до 0,05% кремния и 0,04-0,06% марганца, маркируются буквами «КП»;
Полуспокойные – содержат 0,05-0,15 (0,17)% кремния и 0,25-0,80% марганца, маркируются буквами «ПС»;
Спокойные - содержат 0,15-0,35 (0,37)% кремния и 0,40-0,80% марганца маркируются буквами «СП». ".

## Slide 9
Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3 группы:
сталь группы А - поставляется потребителям по механическим свойствам (такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора);
сталь группы Б - по химическому составу;
сталь группы В - с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.
В зависимости от нормируемых показателей (предел прочности σ, относительное удлинение δ%, предел текучести δт, изгиб в холодном состоянии) сталь каждой группы делится на категории, которые обозначаются арабскими цифрами.

## Slide 10
Категории | Требование к испытанию механических свойств | Виды стали
1 | Без испытания механических свойств на растяжения и ударную вязкость. | Горячекатаная, кованая, калиброванная, серебрянка
2 | С испытанием механических свойств на растяжение и ударную вязкость на образцах, изготовленных из нормализованных заготовок размером 25 мм (диаметр или сторона квадрата). | Горячекатаная, кованая, калиброванная, серебрянка
3 | С испытанием механических свойств на растяжение на образцах, изготовленных из нормализованных заготовок указанного в заказе размера, но не более 100. | Горячекатаная, кованая, калиброванная
4 | С испытанием механических свойств на растяжение и ударную вязкость на образцах, изготовленных из термически обработанных (закалка+отпуск) заготовок указанного в заказе размера, но не более 100. | Горячекатаная, кованая, калиброванная
5 | С испытанием механических свойств на растяжение на образцах, изготовленных из сталей в термически обработанном состоянии. | Калиброванная
категории стали
Номер категории указывается в конце марки стали, например: Ст3пс5, Ст2сп5 и т.д.

## Slide 11: Схема классификации и примеры маркировки конструкционных сталей по химическому составу

## Slide 12: Маркировка стали
Сталь углеродистая обыкновенного качества обозначается буквами "Ст" и условным номером марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств.
Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше её номер.
Ст0 < 0.23%, Ст1 0.06 - 0.12%, Ст2 0.09 - 0.15%, Ст3 0.14 - 0.22%, Ст4 0.18 - 0.27%, Ст5 0.28 - 0.37%, Ст6 0.38 - 0.49%.
Буква "Г" после номера марки указывает на повышенное содержание марганца в стали.
Перед маркой указывают группу стали, причем группа "А" в обозначении марки стали не ставится.
Для указания категории стали к обозначению марки добавляют номер в конце соответствующий категории, первую категорию обычно не указывают.

## Slide 13: Маркировка стали
Примеры обозначений
Ст1кп2 - углеродистая сталь обыкновенного качества (сод. [S] ≤0,050%; [P] ≤0,040%), кипящая (сод. [S]i≤0,05%; [Mn]=0,25-0,50%), № марки 1 (сод.[C]=0,06-0,12%), второй категории, поставляется потребителям по механическим свойствам (группа А);
ВСт3Гпс - углеродистая сталь обыкновенного качества (сод. [S] ≤0,050%; [P] ≤0,040%) с повышенным содержанием марганца кипящая (сод. [Mn]=0,80-1,10%), полуспокойная (сод.[Si]≤0,15%), № марки 3 (сод.[C]=0,14-0,22%), первой категории с гарантированными механическими свойствами и химическим составом (группа В);
бст0 - углеродистая сталь обыкновенного качества (сод. [S] ≤0,060%; [P] ≤0,070%), № марки 0 (сод.[C] ≤0,23%), группы Б, первой категории (стали марок Ст0 и Бст0 по степени раскисления не разделяют).

## Slide 14: Маркировка стали
Сталь углеродистая качественная обозначается цифрами, которые соответствуют средней концентрации углерода:
в сотых долях процентов для сталей, содержащих до 0,65% углерода:
  15пс – сталь углеродистая (сод.[C]=0,12-0,19%), качественная (сод. [S] ≤0,035%; [P] ≤0,035%), полуспокойная (сод. [Si]≤0,05-0,17%; [Mn]=0,35-0,65%);
  60 – сталь углеродистая (сод.[C]=0,57-0,65%), качественная(сод. [S] ≤0,035%; [P] ≤0,035%), спокойная(сод. [Si]≤0,17-0,37%; [Mn]=0,50-0,80%);
в десятых долях процента для индустриальных сталей, которые дополнительно снабжаются буквой "У":
  У7 – углеродистая инструментальная, качественная сталь, содержащая 0,7% С, спокойная (все инструментальные стали хорошо раскислены);
  У12 - углеродистая инструментальная, качественная сталь, содержит 1,2% С, спокойная;

## Slide 15: Маркировка стали
Легированная качественная
Легирующие элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими буквами:
А – азот К – кобальт Т – титан Б – ниобий М – молибден
Ф- ванадий В – вольфрам Н – никель Х – хром Г – марганец
П – фосфор Ц – цирконий Д – медь Р – бор Ю – алюминий
Е – селен С – кремний Ч – редкоземельные металлы
Если после буквы, обозначающей легирующий элемент, стоит цифра, то она указывает содержание этого элемента в процентах. Если цифры нет, то сталь содержит 0,8-1,5% легирующего элемента, за исключением молибдена и ванадия (содержание которых в сталях обычно до 0,2-0,3%), а также бора (в стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010%).
Примеры:
  14Г2 – низко легированная качественная сталь, спокойная, содержит приблизительно 0,14% углерода и до 2,0% марганца.
  03Х16Н15М3Б - высоко легированная качественная сталь, спокойная содержит 0,03% C; 16,0% Cr; 15,0% Ni; до 0,З% Мо; до 1,0% Nb.

## Slide 16: Маркировка стали
Высококачественные и особовысококачественные стали.
Маркируют, так же как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву А, (эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие азота, специально введённого в сталь), а после марки особовысококачественной - через тире букву "Ш".
Например:
  У8А - углеродистая инструментальная высококачественная сталь, содержащая 0,8% углерода;
  30ХГС-Ш – особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,30% углерода и от 0,8 до 1,5% хрома, марганца и кремния каждого.

## Slide 17: Маркировка стали Отдельные группы сталей
Шарикоподшипниковые стали маркируют буквами "ШХ", после которых указывают содержание хрома в десятых долях процента:
  ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6% хрома;
  ШХ15ГС - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5% хрома и от 0,8 до 1,5% марганца и кремния.
Быстрорежущие стали (сложнолегированные) обозначают буквой "Р", следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама:
  Р18-быстрорежущая сталь, содержащая 18,0% вольфрама;
  Р6М5К5-быстрорежущая сталь, содержащая 6,0% вольфрама 5,0% молибдена 5,0% кобольта.
Автоматные стали обозначают буквой "А" и цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента:
  А12 - автоматная сталь, содержащая 0,12% углерода (все автоматные стали имеют повышенное содержание серы и фосфора);
  А40Г - автоматная сталь с 0,40% углерода и повышенным до 1,5% содержанием марганца.