Міністерство освіти і науки України 
Національна металургійна академія України
Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовніра

Програма навчальної дисципліни

Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцнiсть матерiалiв

| Напрям: | 6.050403 | Інженерне матерiалознавство (МВ901-10-1,2) |
| --- | --- | --- |

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцнiсть матерiалiв" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння матеріалу та підтримання навичок, необхідних при застосуванні основних даних з теорії дислокацій, яка є основою, що визначає технічні та багато інших властивостей металевих та неметалевих матеріалів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- вплив зовнішніх та внутрінніх факторів на механічні властивості матеріалів;

- типи деформацій і критерії деформованості металів;

- механізми руйнування металів і сплавів, дислокаційні моделі руйнування;

- механізми зародження та зростання тріщин;

- зміст поняття втомленості матеріалів;

- зміст поняття конструктивної міцності, критерій надійності, тріщиностійкості, довговічності та ін.

вміти:

- пояснювати та передбачати робочі властивості металевих та неметалевих матеріалів;

- розв`язувати задачі з вибору матеріалів для виготовлення металевих виробів, які дають змогу зекономити значні матеріальні ресурси;

- використовуючи дислокаційну теорію міцності пластичної деформації і руйнування, отримувати нові ефективні матеріали.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті індивідуальних завдань та складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових та  індивідуальних завдань, в яких вказані контрольні запитання, розраховані на реалізацію зворотного зв`язку, необхідного для освоєння леуційного курсу та матеріалу для самостійного вивчення.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є одною з основополагаючих у підготовці бакалаврів та магістрів напряму "Інженерне матеріалознавство". Їй передує вивчення дисциплін: "Опір матеріалів", "Матеріалознавство", "Неметалеві матеріали", "Сплави на основі заліза", "Леговані сталі і сплави", "Кольорові метали".

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни "Механічні випробування матеріалів".

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів»

| Загалом годин | Курс/семестри |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4/8 |  |  |  |  |
|  | лекцій | лаб. раб. | практичн. | контр. раб. | вид контролю |
| 180 | 20 | 8 | - | 1 | екзамен |

Рекомендована література

1. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. - М.: Металлургия, 1979. - 495 c.

2. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. - М.: Металлургия, 1983. - 350 с.

3. Испытание материалов: Справочник под ред. Блюенауэра Х.: пер. с нем/ под ред. Бернштейна М.Л. - М.: Металлургия, 1979. - 447 с.

4. Материаловедение. Учебник для ВУЗов под ред. Арзамасова Б.Н. - М.: Машиностроение, 1986. - 384 с.

5. Материаловедение. Учебник для ВУЗов /Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И., Войткун Ф.М. - М.: МИСИС, 1999. - 600 с.

Зміст дисципліни

Лекційний курс

| №№ з/п | Назва розділу/теми та ії зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особливості механічного стану металів і неметалів. Основні поняття та терміни. Пружні поведінки твердих тіл. Модуль Юнга. Фактори, які впливають на модуль. Пружність. | 2 |
| 2 | Внутрішнє тертя. Пружнє післядійство. Ефект Баушингера. Пластична деформація та деформаційне зміцнення металів. Структурні зміни при холодній деформації моно- і полікристалів. | 2 |
| 3 | Деформаційне зміцнення моно- та полікристалів. Двійникування металів. Особливості локальних деформацій при ковзанні та двійникуванні.. | 2 |
| 4 | Механізми зародження тріщин. Механіка руйнування. В`язке і ламке руйнування. | 2 |
| 5 | В`язкий, крихкий та змішаний злами. Мікрофрактографія зламів та їх з`вязок з механічними властивостями. | 2 |
| 6 | Зародження втомних тріщин в металах і сплавах. Руйнування під дією тривалих навантажень. Вплив робочих середовищ на несучу здатність металів. | 2 |
| 7 | Поняття фізичної границі текучості сплавів та в`язкості руйнування або тріщиностійкості. Границя тривалої міцності. Довговічність. Поступове руйнування. Живучість металу. | 2 |
| 8 | Знакоперемінні навантаження. Критерії циклічної довговічності. Інтеркристалічне та транскристалічне руйнування. | 2 |
| 9 | Вплив концентраторів напруг на міцність крихких та в`язких металів. | 2 |
| 10 | Термічна обробка - рекристалізаційний відпал, відпуск, полігонізація. Методи подрібнення зерен з метою отримання високих показників механічних властивостей. Створення композиційних матеріалів. Отримання низької вартості матеріалів, які мають високу міцність, пластичність, в`язкість. | 2 |

Лабораторні заняття

| №№ з/п | Тема заняття та ії зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Випробування на розтягання та випробування на тиск. | 2 |
| 2 | Випробування на кручення. |  |
| 3 | Ударні випробування матеріалів при нормальних та низьких температурах. | 2 |
| 4 | Випробування на зносостійкість. | 2 |
| 5 | Вимірювання твердості металів по Бринелю. Вимірювання твердості по Роквелу. Вимірювання твердості по Вікерсу. | 2 |

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

| №№ з/п | Назва теми та ії зміст |
| --- | --- |
| 1 | Структурні зміни при гарячій деформації металів та полімерів. Структурні зміни при гарячій деформації металів та полімерів. Несталість структурних змін через неоднорідність деформації більшості металевих сплавів. Результати досліджень змін дислокаційної та зеренної структур при гарячому навантаженні. Вплив температури навантаження на процеси зміцнення. |
| 2 | Способи та перспективи підвищення міцності металів. Диспергування структури. Карбідне та інтерметалідне зміцнення сплавів на основі заліза. Застосування тугоплавких металів. Створення композитів. Очищення від шкідливих домішок. Спеціальні переплави. Методи термомеханічної обробки. |
| 3 | Структурна чутливість механічних характеристик. |
| 4 | Технологічні властивості, раціональний вибір матеріалів для певних деталей та конструкцій згідно з умовами експлуатації. |

Варіанти індивідуального завдання

Номер варіанту відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента

| Остання цифра № залікової книжки | Варіанты питань |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | В1(2) | В1(1) | В10(2) | В12(2) | В13(2) |
| 1 | В2(1) | В3(2) | В4(2) | В6(1) | В5(1) |
| 2 | В5(1) | В14(2) | В16(1) | В16(2) | В29(2) |
| 3 | В13(2) | В15(1) | В15(2) | В17(1) | В20(1) |
| 4 | В18(1) | В20(2) | В18(2) | В21(1) | В21(2) |
| 5 | В22(1) | В22(2) | В23(1) | В23(2) | В24(1) |
| 6 | В24(2) | В25(2) | В26(1) | В28(1) | В28(2) |
| 7 | В25(1) | В26(2) | В29(1) | В29(2) | В30(2) |
| 8 | В5(1) | В5(2) | В10(1) | В10(2) | В19(1) |
| 9 | В19(2) | В17(2) | В15(1) | В15(2) | В16(2) |

Варінт I

- Чому константи  пружності не повинні залежити від швидкості навантаження?

- Что таке тривале знеміцнення?

Варіант II

- Что такое внутрішнє тертя?

- В яких сплавах і при яких умовах випробування виникає міжзеренне руйнування?

Варіант III

- Чому смуги ковзання рідко утворюються на I стадії пластичної деформації?

- Структурні зміни при гарячому деформуванні. Що більше впливає на структуру – ступінь чи швидкість гарячої деформації?

Варіант IV

- Двійникування. Чому зниження температури та підвищення швидкості деформації сприяє двійникуванню?

- Як пов'язано руйнівне напруження з довжиною тріщини?

Варіант V

- В каких ГП металах (титан, цирконій, кадмій) повільно відбувається  двійникування? Чому?

- Проаналізуйте зв'язок між енергетичним та силовим критеріями руйнування.

Варіант VI

- У чому полягає принципова різниця між крихким та в'язким руйнуванням?

- Чим відрізняються методики визначення та фізичний смисл характеристик в'язкості руйнування К1С і КС ?

Варіант VII

- Яким чином розвивається тріщина в металах?

- Чому міцностні властивості в повному обзязі не характеризують опір матеріалу руйнуванню?

Вариант VIII

- Чим відрізняються механізми деформації при високотемпературній та дифузійній повзучести?

- Які механізми підвищення жароміцності?

Вариант IX

- Як суттєво зміцнити метал без значного зниження характеристик пластичності.

- Чому зниження температури та підвищення швидкості деформування сприяє двійникуванню?

Вариант X

- Чому теоретичне значення руйнівного навантаження у металів значно більше реальних?

- Розповсюдження втомних тріщин.

Вариант XI

- Що таке термічна втома?

- В чому полягає принципова різниця  між крихким та в'язким руйнуванням?

Вариант XII

- Чим в'язкость  руйнування К1С  відрізняється від КС ?

- Ефект Баушингера.  Чому він не проявляється при повторном навантаженні?

Вариант XIII

- Що більше впливає на структуру: ступінь чи швидкість деформування?

- В чому особливості сталої повзучості? Які чинники визначають її швидкість?

Вариант XIV

- Чому жароміцність ливарних сплавів вище, ніж у деформованих одного хімічного складу?

- Що таке внутрішнє тертя і причини його виникнення?

Вариант XV

- Яким чином виникають і розвиваються тріщини в  металах?

- Які фактори впливають на пластичну деформацію металів та їх деформаційне зміцнення?

Вариант XVI

- Чим відрізняються структури зламів в'язкого та  крихкого руйнування?

- Жарміцність. Як впливає  легування та структура на характеристики жароміцності?

Вариант XVII

- Деформаційне зміцнення металевих монокристалів.

- Які фактори впливають на критичну довжину тріщини?

Вариант XVIII

- Деформаційне зміцнення металевих полікристалів.

- Природа втомного руйнування. Пластична деформація при циклічному навантаженні.

Вариант XIX

- Чому пластична деформація при циклічному навантаженні, ніж при статичному?

- Яким чином можливо зменшити розвиток процесу руйнування при повзучості?

Вариант XX

- Чим обумовлено циклічне зміцнення та руйнування металів?

- Які особливості структури в'язких зламів? Які чинники визначають геометрію в'язкого зламу?

Вариант XXI

- Причины формування коміркової та гомогенної дислокаційної структури при холодному деформуванні.

- Методи визначення межі тривалої міцності?

Вариант XXII

- Особливості пластичної деформації в умовах повзучості при високих температурах.

- В якому стані з'являється «зуб» текучости на діаграмі розтягнення?

Вариант XXIII

- Внутрішнє  тертя  та  гістерезис.

- Зміцнення в сплавах, які мають другу фазу.

Вариант XXIV

- Крихке руйнування. Зарожденні і зростання крихкої тріщини.

- Дислокаційний механізм повзучості.

Вариант XXV

- Малоциклова и багатоциклова втома.

- Роль дислокацій у процесах зміцнення.

Вариант XXVI

- Поведінка монокристалів з різними кристалічними решітками при розтягненні.

- Пояснити поняття: «матеріали, які циклічно зміцнюються та циклічно розміцнюються».

Вариант XXVII

- Пластична деформація ковзанням.

- Зв'язок витривалості з іншими механічними властивостями.

Вариант XXVIII

- Механизмы зарождения втомних тріщин.

- В яких металах і сплавах з'являється різка текучість? Чому?

Вариант XXIX

- В яких випадках визначають критичне розкриття тріщини та J-інтеграл?

- Що таке холодноламкість?

Вариант XXX

- Особливості проходження тривалого руйнування.

- Високотемпературна повзучість та руйнування.