МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Спеціальні сталі та сплави» для студентів

напряму 6.050403-інженерне матеріалознавство

Дніпрпетровськ НМетАУ 2013

УДК 658

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні сталі та сплави» для студентів напряму 6.050403-інженерне матеріалознавство / Укл.: Т.М.Миронова, В.З.Куцова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. - с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні сталі та сплави», наведені матриці виконання практичних робіт, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів напряму 6.050403-інженерне матеріалознавство заочної форми навчання.

Укладачі: Т.М.Миронова, д-р техн. наук, проф.

В.З. Куцова, д-р техн. наук, проф.

Відповідальна за випуск В.З. Куцова, д-р техн. наук, проф.

Рецензент

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Спеціальні сталі та сплави» входить до варіативної складової підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та підтримання навичок, необхідних під час аналізу властивостей спеціальних сталей та сплавів на основі систем залізо-вуглець та залізо-вуглець-легуючий елемент, при термічній обробці виробів та під час експлуатації виробів зі спеціальних сталей та сплавів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- діаграми стану залізо-легуючий елемент;

- вплив легуючих елементів на температури фазових перетворень заліза та системи залізо-вуглець;

- діаграми фазового стану сплаві системи залізо-вуглець та систем залізо-вуглець-легуючий елемент;

- фази спеціальних сталей та сплавів;

- основи термічної обробки спеціальних сталей та сплавів;

- галузі використання спеціальних сталей та сплавів.

вміти:

- аналізувати умови створення структури сплавів на основі системи залізо-вуглець та систем залізо-вуглець-легуючий елемент за допомогою методів мікроструктурного аналізу та інших методів;

- аналізувати діаграми системи залізо-вуглець та систем залізо-вуглець-легуючий елемент в залежності від зовнішніх факторів;

- визначати фазові складові під час мікроструктурного дослідження та прогнозувати властивості спеціальних сталей та сплавів в залежності від їх мікроструктури та фазового складу.

Критерії успішності: отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань, комплект мікроструктур спеціальних сталей та сплавів в залежності від способу виробництва сплаву, його хімічного складу та можливої термічної обробки.

Зв’язок з іншими дисциплінами - дисципліна є однією з основополагаючих при підготовці бакалаврів напрямку «Інженерне матеріалознавство». Їх передує вивчення дисциплін: фізика, хімія, фізична та аналітичні хімія, металознавство, сплави на основі заліза, леговані сталі.

1.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Матеріалознавство» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

| Загалом годин | Курс / семестр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4/8 |  |  |  |  |  |
|  | Лекцій, годин | Лабор., годин/ кількість | Практ., годин/ кількість | Самост. годин. | Вид контролю |  |
| 108 | 8/4 | 4/2 |  | 96 | залік |  |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

- вивчення лекційного матеріалу;

- підготовку до лабораторних робіт;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання індивідуального завдання;

- підготовку для контрольних заходів (залік).

2. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Куцова В.З., Ковзель М.А., Носко О.А. Леговані сталі та сплави з особливими властивостями. Д. НМетАУ. – 2008. – 350 с.

2. Таран Ю.М., Калінушкін С.П., Куцова В.З., Погребна Н.Е., Спірідонова 1.М., Хохлова Т.О., Носко О.А. Металознавство та термічна обробка металів 1 сплавів в застосуванням комп'ютерних технологій навчання. Частина 2, Дн-вск, Дніпрокнига, 2002, 260 с.

3. Гуляев А.П., Металловедение., Москва, Металлургия, 1986

4. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали, Москва, МиСиС, 1999, 407 с.

5. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. 3-е издание, переработанное и дополненное. Москва, Металлургия, 1983, 366 с.

6. Гудремон Э.А. Специальные стали. Издание 2-е. Москва. Металлургия.1966, -1т, -734с.

7. Гудремон Э.А. Специальные стали. Издание 2-е. Москва. Металлургия.1966, -2т.- 540 с.

3. ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в Таблиці 2.1.

Таблиці 2.1.

| № тем | Назва розділу/теми та її зміст | Види занять |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ауд | лекц. | лабор. | самост. |
| 1. | Основні визначення та поняття. Спеціальні сталі, легуючі елементи, класифікація легуючих елементів, вплив легуючих елементів на температуру поліморфного перетворення заліза, вплив легуючих елементів на критичні точки сталі, фази в спеціальних сталях і класифікація спеціальних сталей. | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Корозійностійкі сталі та сплави. Види корозії, корозійна стійкість, параметри корозійної стійкості, легуючі елементи, класифікація корозійностійких сталей. Структура та фазових склад корозійностійких сталей. Мартенситні та мартенсито-феритні корозійностійкі сталі. Аустеніто-мартенситні сталі, аустеніто-феритні корозійностійкі сталі. корозійностійкі сплави на основі нікелю. Суперферити. | 3 | 2 | 1 |  |
| 3. | Жаростійкі сталі та сплави. Основні визначення. Легуючі елементи. Вплив температури на жаростійкість заліза. Вплив легуючих елементів на жаростійкість сталей та сплавів. Сільхроми, хромалі, сільхромалі. Жаростійкі сплави на основі алюмінію, міді, титану. | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Жароміцні матеріали. Основні визначення. Крива повзучості. Межа повзучості, межа тривалої міцності. Вимоги до структури жароміцних матеріалів. Шлях підвищення жароміцності матеріалів. Жароміцні сталі. жароміцні сплави на основі алюмінію, магнію, титану. Жароміцні тугоплавкі метали та сплави. Теплостійкі сталі та сплави. Вимоги до теплостійких сталей. Класифікація теплостійких сталей. Легуючі елементи. Хромисті сталі. термічна обробка теплостійких сталей. Властивості та галузі використання | 3 | 2 | 1 |  |
| 5. | Магнітні матеріали. Загальні положення. Доменна структура. Магнітом’які та магнітотверді матеріали. Низькочастотні магнітом’які матеріали. Високочастотні магнітом’які матеріали. Пермалої, альсифери. Електротехнічні та трансформаторні сталі. | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Загалом | 12 | 8 | 4 |  |

Питання для заключного контролю

.Поясніть, у результаті чого відбувається газова корозія.

2.Дайте визначення жаростійкості або окалиностійкості.

3.Які кольорові корозійностійкі сплави ви знаєте.

4.Марки корозійностійких сталей. Який легуючий елемент є для них основним.

5.Які структурні особливості впливають на магнітну проникність сталей і сплавів.

6.Які низькочастотні магнітом’які матеріали ви знаєте.

7.Назвіть елементи, які дають захисні окисні плівки з відносно невеликим об'ємом.

8.Назвіть елементи, які мають гарні захисні плівки і елементи, які мають погані захисні плівки.

9.Назвіть елементи, якими легують залізо для підвищення його жаростійкості.

10.Приклади марок теплостійких сталей та розшифруйте їх.

11.Які магнітні властивості можуть мати матеріали при наведенні магнітного поля.

12.Що собою являють сплави альсифери.

13.Наведіть приклади марок жаростійких сталей.Які легуючі елементи є основними.

14.Назвіть вироби, які виготовляють із жаростійких сталей.

15.Наведіть приклади корозійностійких марок сталей, що мають ферито-мартенситну структуру. Яку термічну обробку для них використовують.

16.Приклади марок мартенситних жароміцних сталей.

17.Які сплави називають пермалоями та де їх застосовують.

18.Які сплави називають магнітотвердими.

19.Які типи корозії існують.

20.Поясніть причину міжкристалічної корозії сталей.

21.Дайте визначення межі повзучості.

22.Як можна підвищити жаростійкість титану.

23.Які властивості повинні мати магнітом які матеріали.

24.Які легуючі елементи використовують в електротехнічних сталях та як вони впливають 25.на їх фізичні властивості.

26.Дайте визначення жароміцності.

27.Поясність важливість жароміцності при виборі металу.

28.Дайте визначення повзучості.

29.Приклади корозійностійких сталей аустенітного класу.

30.Які класи електротехнічних сталей існують.

31.Що собою являють магнітом’які ферити.

32.Які сталі використовують для роботи в слабко агресивних середовищах.

33.Яким чином по хімічному складу та  структурному стану поділяються корозійностійкі сталі.

34.Назвіть критерії жароміцності.

35.Приклади марок жаростійких сталей, розшифруйте їх.

36.В якій якості використовують карбонільне залізо.

37.Як по хімічному складу поділяються пермалої.

38.Поясніть, від чого залежить розвиток кожної стадії на кривій повзучості Перелікуйте ділянки, із яких складається крива повзучості.

39. Дайте визначення межі тривалої міцності.

40.Приклади жаростійких сплавів.

41.Поясніть, які дії вживають для забезпечення жароміцності в полікристалічних.матеріалах.

42.Дайте визначення межі повзучості.

43.Що означає термін жаростійкість.

44.Якій термічній обробці підлягають  корозійностійкі аустеніто –мартенситні сталі та якими властивостями відрізняються від інших

45.Які сплави називають «суперферитами».

46.Поясніть, що означає наступне позначення: 550 10000=100 МПа.

47.Поясніть, завдяки чому розвивається повзучість у полікристалічних матеріалах.

48.Марки корозійностійких аустеніто-феритних сталей.

49.Які кислотостійкі сплави ви знаєте.

50.Що означає термін «ферити з ппг»

51. Поясніть,  що означає «феромагнетик»

52.Перелікуйте основні групи жароміцних матеріалів.

53.Назвіть матеріали, які застосовують при температурі вище 10000С.

54.Назвіть основні легуючі елементи аустенітних сталей.

55.Поясніть залежність межі текучості металів від температури і деформації від часу навантаження.

56.Поясніть,  що означає термін «парамагнетичні властивості».

57.З яких матеріалів виготовляють серцевини трансформаторів.

58.Які речовини належать до диамагнетиків.

59.Назвіть легуючі елементи, що додатково вводять в аустенітні сталі.

60.Назвіть групи, на які ділять аустенітні жароміцні сталі.

61.Наведіть приклади марок аустенітних жароміцних сталей.

62.Сформулюйте поняття повзучість. Три стадії повзучості.

63.На які групи ділять аустенітні корозійностійкі сталі.

64.Які легуючи елементи є основними в корозійностійких сталях, як вони діють на структуру.

65.Характеризуйте класи аустенітних жароміцних сталей.

66.Які сталі використовують і як корозійностійкі, і як жаростійкі.

67.Сформулюйте поняття корозія.

68.Назвіть види корозії.

69.Сформулюйте поняття корозійна стійкість.

70.Характеристика перлітних жароміцних сталей.

71.Які сплави називають сильхромами, де використовують.

72.Які сплави хромалями.

73.Які сплави сильхромалями.

74.Що означає термін « гістерезис» для магнітних матеріалів.

75.Вкажіть критерій корозійної стійкості.

76.Сформулюйте поняття корозійностійкі сталі.

77.Назвіть основний легуючий елемент корозійностійких сталей.

78.Характеристика аустеніто-мартенситних жароміцних сталей.

79.Де використовують аморфні магнітні сплави.

80.На які групи в залежності від сировини и технологій виробництва розділяють магнитомягкі матеріали.

81.Які магнітотверді матеріали ви знаєте.

82.Харектеризуйте магнітотверді матеріали.

83. Де використовують магнітотверді матеріали.

84.Які ферити використовують в якості магнітотвердих матеріалів.

85.Як відрізняються властивості магнітотвердих та магнітом’яких матеріалів.

86.Назвіть легуючі феритоутворюючі елементи, якими легують корозійностійкі сталі для одержання необхідного комплексу властивостей.

87.Назвіть легуючі аустенітоутворюючі елементи, якими легують корозійностійкі сталі для одержання необхідного комплексу властивостей.

88.Вкажіть, як класифікують жароміцні сталі та сплави в залежності від хімічного складу.

89.Приклади марок жарстійких сталей феритного класу.

90. Вкажіть, як класифікують корозійностійкі сталі та сплави в залежності від структури.

91.Вкажіть, які позначення мають класифікаційні стандарти на корозійностійкі сталі за кордоном.

92.Наведіть приклади корозійностійких марок сталей, що мають феритну структуру.

93.Сформулюйте поняття межа тривалої міцності.

94.Наведіть приклади корозійностійких марок сталей, що мають ферито-мартенситну структуру.

95.Наведіть приклади корозійностійких марок сталей, що мають мартенситну структуру.

96.Назвіть галузі використання мартенситних та мартенсито-феритних корозійностійких сталей.

97.Перерахуйте засоби підвищення жароміцності сталей та сплавів.

98.Опишіть зв'язок корозійної стійкості та вмісту вуглецю в корозійностійких сталях.

99.Назвіть галузі використання феритних корозійностійких сталей.

100.Опишіть зв'язок корозійної стійкості сталей феритного класу та вмісту в них хрому, вуглецю та азоту.

101.Перерахуйте основні групи жароміцних матеріалів.

102.Наведіть приклад термічної обробки корозійностійких сталей феритного класу.

103.Назвіть недоліки хромистих корозійностійких сталей феритного класу.

104.Назвіть основні переваги корозійностійких сталей аустенітного класу.

105.Приклади марок жароміцних сталей перлітного класу.

106.Опишіть, як впливає присутність –фериту в структурі аустенітної корозійностійкої сталі на технологічність.

107.Назвіть мету термічної обробки корозійностійкої аустенітної сталі.

108.Поясніть, в якому випадку можна отримати аустенітну структуру в хромомарганцевих сталях.

109.Опишіть залежність повзучості від температури та навантаження.

110.Опишіть корозійну стійкість хромомарганцевих та хромомарганцевонікелевих сталей в агресивних середовищах.

111.Наведіть приклади марок феритних та аустенітних корозійностійких сталей.

112.Опишіть термічну обробку хромомарганцевонікелевих та хромомарганцевих аустенітних сталей.

113.Класифікація теплостійкий сталей. Вуглецеві теплостійкі сталі.

114.Опишіть переваги аустеніто-феритних та аустеніто-мартенситних корозійностійких сталей.

115.Назвіть галузі застосування аустеніто-феритних корозійностійких сталей.

116.Назвіть принципову відміну сталей аустеніто-феритного класу.

117.Основні групи сталей та сплавів для роботи при підвищених температурах.

118.Опишіть умови, в залежності від яких вибирається термічна обробка для 119.корозійностійких сталей аустеніто-феритного класу.

120. Опишіть структуру аустеніто-мартенситних сталей після загартування.

121.Наведіть приклади марок аустеніто-феритних і аустеніто-мартенситних 122.корозійностійких сталей.

123.Вплив середовища на жароміцність сталей.

124.Назвіть причину, через яку в аустеніто-мартенситних корозійностійких сталях обмежується кількість –фериту.

125.Опишіть, які елементи вводять в аустеніто-мартенситні сталі для зниження кількості –фериту.

126.Опишіть, легування якими елементами забезпечує оптимальне співвідношення міцності та пластичності в аустеніто-мартенситних сталях.

127.Вплив умов експлуатації на жароміцність сталей.

4.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.

Лабораторна робота№1

« Вивчення впливу легуючих елементів на структурний клас спеціальних сталей»

Мета: Вивчення структурних класів спеціальних сталей з використанням діаграм рівноваги, термокінетичних діаграм та ізотермічного розпаду аустеніту, вивчити вплив легування на поліморфізм заліза, на стійкість та кінетику перетворення переохолодженого аустеніту.

Термін виконання - 2 години.

Порядок виконання роботи. Завдання

1. Повторити діаграму Fe-С сплавів для метастабільної рівноваги, накреслити в зошиті, позначити всі лінії та точки.

1. Вивчити вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза, концентраційні (S,Е) точки, на стійкість та кінетику перетворення переохолодженого аустеніту.

2. Намалювати і описати схему ( за Вефером) впливу легуючих елементів на критичні точки А3 та А4 , на концентраційні т.S та т.Е, а також на температуру початку мартенситного перетворення Мн.

3. Описати вплив легуючих елементів на стійкість переохолодженого аустеніту. Намалювати схеми діаграм ізотермічного розпаду аустеніту сталі, що містить 0,5%С, легованої різними елементами.

4.Описати структурні класи сталей та методи їх визначення.

5. Зарисувати структури сталей феритного, аустенітного, мартенситного та карбідного класів, вибрати відповідні марки сталей.

Звіт.

1. Діаграма Fe-С, характеристика фаз, точок та ліній.

2. Схема та описання впливу легуючих елементів на поліморфізм заліза за «Вефером».

3. Схеми та описання діаграм ізотермічного розпаду аустеніту сталі з 0,8%С перлітного, мартенситного, аустенітного класу, а також легованої карбідоутворюючими елементами.

4. Структури і марки сталей феритного, аустенітного, мартенситного та карбідного класів.

Лабораторна робота№2

«Вивчення структури, фазового складу, властивостей та галузей використання корозійностійких сталей.»

Мета роботи – засвоїти принципи легування та застосування термічної обробки корозійностійких сталей, їх основні структурні класи, властивості та призначення.

Термін виконання - 2 години.

Порядок виконання роботи. Завдання.

1. Описати умови експлуатації корозійностійких сталей та сплавів, основні види корозії.

2. Визначити основні легуючі елементи корозійностійких сталей та сплавів, описати їх вплив на властивості та структуру.

3. Визначити основні види корозійностійких сталей та сплавів за хімічним складом.

4. Переглянути та нарисувати схематично мікроструктуру зразків корозійностійких сталей та сплавів різного складу.

5. На підставі довідникових даних, визначити їх структурні класи, термічну обробку властивості та призначення

Звіт.

1. Описати основні види корозії та умови, середовища і галузі, в яких використовують корозійностійкі сталі та сплави.

2. Описати вплив основних легуючих елементів корозійностійких сталей та сплавів на їх властивості та структуру, зазначити основні види за хімічним складом.

3. Нарисувати схематично мікроструктуру зразків корозійностійких сталей та сплавів різного складу.

4. Визначити структурні класи, термічну обробку властивості та призначення запропонованих сталей та сплавів, скласти та заповнити таблицю:

«Марки, структурні класи та призначення корозійностійких сталей та сплавів

| Марка сталі | Вміст елементів,% | Структурний клас |  | Термічна обробка | Галуз використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рівноважний стан | стан після нормалізації |  |  |
| 30Х13 |  |  |  |  |  |
| 08Х13 |  |  |  |  |  |
| 15Х25Т |  |  |  |  |  |
| 12Х18Н9 |  |  |  |  |  |
| 10Х14Г15 |  |  |  |  |  |
| 08Х21Н6М2Т |  |  |  |  |  |
| 07Х16Н6 |  |  |  |  |  |
| 04ХН40МДТЮ |  |  |  |  |  |
| Н70МФ |  |  |  |  |  |
| ХН58В |  |  |  |  |  |

Лабораторна робота№3

«Вивчення структури, фазового складу, властивостей та галузей використання жаростійких та жароміцних сталей.»

Мета роботи – засвоїти основні характеристики жаростійкості та жароміцності, визначити вплив основних легуючих елементів та термічної обробки на структуру, властивості та галузі застосування жаростійких і жароміцних сталей і сплавів.

Термін виконання - 2 години.

Порядок виконання роботи. Завдання.

1. Визначити механізм дії газової корозії.

2. Вивчити та описати фактори, що впливають на жаростійкість металів і сплавів.

3. Визначити і описати методи визначення жаростійкості: ваговий (по збільшенню або після зачищення зменшенню ваги зразка), мікроструктурний, комбінований.

4. Описати основні легуючі елементи жаростійких сталей та сплавів.

5. Дати визначення основним характеристикам жароміцності (повзучість. границя повзучості, границя тривалої міцності)

6. Описати принципи легування жароміцних сталей та сплавів.

7. Скласти таблиці основних класів жаростійких та жароміцних сталей.

Звіт.

1.Описати механізм дії газової корозії.

2.Описати фактори, що впливають на жаростійкість металів і сплавів та основні легуючі елементи і їх дії на властивості сплавів. Дати визначення «хромалям, сільхромам, сільхромалям».

3. Описати методи визначення жаростійкості: ваговий (по збільшенню або після зачищення зменшенню ваги зразка), мікроструктурний, комбінований

4. Дати визначення основним характеристикам жароміцності:повзучість, межа (границя) повзучості, межа (границя) тривалої міцності.

5. Накреслити схематично «типову криву повзучості», на малюнку вказати ділянку миттєвого подовження, яке відповідає пружній деформації зразка в момент прикладення навантаження; ділянку І стадії повзучості - початковий період повзучості (або неусталена повзучість); ділянку ІІ стадії повзучості - усталена (стала) повзучість; ділянку стадія повзучості – стадія прогресуючої повзучості.

6. Описати принципи легування жароміцних сталей та сплавів.

7. Скласти таблиці основних класів жаростійких та жароміцних сталей, вказати марки сталей та сплавів, температури застосування, властивості, термічну обробку

Характеристики і марки жаростійких сталей і сплавів

| Структурний клас | феритні | аустеніто-феритні | аустенітні | мартенситні | аустеніто-мартенситні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т ºС застосування |  |  |  |  |  |
| Термічна обробка |  |  |  |  |  |
| властивості |  |  |  |  |  |
| марки |  |  |  |  |  |

Класи і марки жароміцних сталей і сплавів

| Класи сталей за температурою застосування та марки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплостійкі сталі (помірно жароміцні) |  |  | Жароміцні аустенітні |  |  | Жароміцні сплави |  |
| Температура застосування……….. |  |  | Температура застосування…………….. |  |  | На основі: |  |
| вуглецеві | низьколеговані | хромисті | гомо- генні | з карбідним зміцненням | з інтермета- лідним зміцненням | елем-т | Т°С |
|  |  |  |  |  |  | Ni |  |
|  |  |  |  |  |  | Co |  |
|  |  |  |  |  |  | Ti |  |
|  |  |  |  |  |  | V, Cr |  |
|  |  |  |  |  |  | Nb |  |
|  |  |  |  |  |  | Mo |  |
|  |  |  |  |  |  | Ta |  |
|  |  |  |  |  |  | W |  |

Лабораторна робота№4

«Вивчення характеристик властивостей, хімічних складів,

класів та галузей призначення магнітних матеріалів»

Мета роботи - ознайомитись з основними типами та класами сталей і сплавів, що використовують в якості матеріалів з особливими магнітними властивостями, засвоїти основні характеристики магнітом’яких та магнітотвердих матеріалів.

Термін виконання - 2 години..

Порядок виконання роботи. Завдання.

1. Визначити основні магнітні характеристики матеріалів: феромагнетизм, магнітострікція, магнітна проникливість, коерцитивна сила. Намалювати схему орієнтації магнітних моментів атомів різних матеріалів (рис.1.а).

2. Засвоїти основні класи магнітних матеріалів.

3. Характеризувати властивості магнітом’яких низько частотних та високо частотних матеріалів.

4. Характеризувати властивості магнітотвердих матеріалів.

Звіт.

1. Визначення матеріалів з феромагнітними, парамагнітними та іншими магнітними властивостями. Cсхема, що демонструє орієнтації магнітних моментів атомів різних матеріалів (рис.1.а).

а                                                                      б

Рис.1. Схеми орієнтації магнітних моментів атомів (а) та петлі гістерезису (б) різних матеріалів

2. Визначення за якими характеристиками розподіляють магнітом’які та магнітотверді матеріали.

3. Схема «петлі гістерезису» для матеріалів з різними магнітними властивостями (рис.1.б). Описати відмінності магнітних характеристик.

4.Описати низько частотні та високо частотні магнітом’які матеріали.

5. Описати магнітотверді матеріали.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

« Застосування, властивості, структура та термічна обробка спеціальних сталей і сплавів»

Мета: Набуття навичок використання довідників, науково - патентних джерел, діаграм ізотермічного розпаду аустеніту, термокінетичних діаграм для визначення галузі використання, формування структури і властивостей спеціальних сталей і сплавів.

Суть розробки: виходячи з марки сталі або сплаву, визначити їх склад, властивості, галузь застосування, структуру і режими термічної обробки.

Умови виконання – самостійна робота в поза аудиторний час.

Приклади визначення предметної сфери розробки: продукція металургії та машинобудування.

Порядок виконання роботи:

Охарактеризувати отримані марки сталей та сплавів за наступним планом

- Розшифрувати марку отримані марки. Привести хімічний склад.

- Описати вплив легуючих елементів на властивості сплаву, на критичні точки. Визначити з якою метою їх додають.

- Описати вплив легуючих елементів на стійкість переохолодженого аустеніту, на критичну швидкість охолодження.

- Визначити до якого структурного класу належить дана сталь.

- Які властивості має сталь.

- Галузь застосування виробів,що виготовляють із даного сплаву/ сталі.

- Вибрати режим термічної обробки, що забезпечує експлуатаційні властивості сплаву/ сталі.

- Охарактеризувати кінцеву структуру сплаву/ сталі.

Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівками, що діють у НМетАУ пояснювальна записка, як правило містить:

- титульний лист;

- реферат;

- зміст;

- короткий опис;

- висновки

- перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки-5…10стор.; ф.А4; шрифт 14; 1 інтервал. Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.

Варіанти індивідуального завдання.

| № варіанту | Марка сплаву/ сталі. |
| --- | --- |
| 1 | 20Х13,. ВТ18. |
| 2 | 15Х25Т, 40Х23Н4М3С; |
| 3 | 37Х12Н8Г8МФБ, 50Н, |
| 4 | 07Х16Н6, 30Х13Н7С2, |
| 5 | 10Х11Н20Т3Р, ВТ3-1 |
| 6 | 70Х20Н2С2В 45Н |
| 7 | 08Х22Н6Т, ВТ8 |
| 8 | 30Х13, 12Х8ВМ1БФР |
| 9 | 10Х18Н12Т ХН77ТЮР9ЭИ929 |
| 10 | 09Х15Н9Ю, 81НМА, |
| 11 | ВТ9, 30Х13Н7С2, |
| 12 | 08Х21Н6М2Т, 80НХС, |
| 13 | 08Х15Н24В4ТР, 83НФ |
| 14 | ,12Х13 36Х18Н25С2, |
| 15 | 12Х18Н9, 15Х6СЮ, |
| 16 | 40Х15Н7ГФ2С, 45Н |
| 17 | 08Х18Т, 55Х20Г9АН4 |
| 18 | 15Х11МФ, 40Х9С2, |
| 19 | 12Х17, ХН77ТЮР9ЭИ929 |
| 20 | ХН58В, 20Х25Н20С2, |
| 21 | ХН65МВ, 50Н, |
| 22 | 04ХН40МДТЮ, 50НХС |
| 23 | Н70МФ ХН77ТЮР9ЭИ929 |
| 24 | 08Х11Н35МТЮР, Х20Н80 |