МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8).05040101 - металургія чорних металів

# Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1  від 30.01.2012

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 669.162.1(07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8).05040101 – металургія чорних металів /Укл. В.Г. Чистяков. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 17 с.

Викладені відомості щодо змісту дисципліни, методики самостійної роботи студента з навчальною літературою, виконання індивідуального завдання.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації  – металургія чавуну  заочної форми навчання.

Укладач       В.Г.  Чистяков, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск           А.К. Тараканов,  д-р техн. наук, проф.

Рецензент     О.П.  Чуванов, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

ВСТУП

Головним завданням дисципліни “Експериментальні дослідження технологічних процесів” є набуття студентами практичних навичок, необхідних у науково-експериментальних дослідженнях процесів виплавки чавуну.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методи проведення експериментальних досліджень, обладнання для експериментальних досліджень процесів виплавки чавуну; вміти проводити дослідження доменного процесу на фізичних та математичних моделях. 	Методичні вказівки призначені також для організації проведення розрахунково-практичних робіт з математичного моделювання окремих сторін доменного процесу.

1. РОБОЧА ПРОГРАМА

Загальний обсяг   – 72 години.

Спеціальність  –  7(8).05040101  – металургія чорних металів.

Спеціалізація  –  металургія чавуну.

Розклад навчальних годин

| Навчальні години | 11 семестр |
| --- | --- |
| Усього годин за навчальним планом | 72 |
| аудиторні заняття | 8 |
| з них: лекцій | 4 |
| лабораторних занять | 4 |
| Самостійна робота | 64 |
| у тому числі підготовка до занять | 40 |
| виконання індивідуального завдання | 24 |
| Підсумковий контроль | залік |

Зміст дисципліни

- Експериментальні дослідження процесів відновлення залізорудних матеріалів.

- Експериментальні дослідження шлакового режиму доменної плавки.

- Експериментальні дослідження характеристик шихтових матеріалів.

- Експериментальні дослідження розподілу матеріалів на колошнику доменної печі.

Лабораторні заняття

| № | Тема заняття | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дослідження процесів розм’якшення залізорудних матеріалів | 2 |
| 2 | Дослідження газодинамічних характеристик шихтових матеріалів | 2 |

Рекомендована література.

- Єфименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металургія чавуну. – К: Вища школа, 1988. – 512 с.

- Ковшов В.Н. Методические указания к постановке эксперимента при выполнении курсовых научно-исследовательских работ. – Днепропетровск: НМетАУ,1999. – 50 с.

- Линчевский В.Н. Техника металлургического эксперимента. – М: Металлургия, 1979. – 256 с.

- Ковшов В.Н.  Моделирование доменного процесса. – Днепропетровск: Институт технологий, 1997. – 109 с.

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2.1. Вступ. Значення дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами

Найбільш  відомими методами вивчення відновлювальних процесів є методи за участю газової фази, а саме статичний і динамічний. До переваг методу належить відносна простота апаратури. Недоліки, пов’язані з малою швидкістю встановлення рівноваги. До динамічних методів належать: циркуляційний, гравіметричний, термогравіметричний, метод реєстрації фазового складу й дилатометричний. Під час вивчення цих методів слід звернути увагу на недоліки кожного.

Також дослідження відновлювальних процесів проводяться в доменних печах. Такі дослідження виконуються методом відбору проб матеріалу й газу на окремих горизонтах  доменної печі, що працює. Таким чином, можна проаналізувати вплив різних факторів на процеси відновлення в доменній печі.

2.2. Процес шлакоутворення є одним із найважливіших процесів, що протікає в доменній печі й  визначає її роботу. Для проведення  досліджень шлакоутворення доменну піч обладнують кількома отворами для відбору проб матеріалів. Перші дослідження були проведені в 30-х роках під керівництвом академіка М.А. Павлова. Дослідження в доменній печі проводилися з метою визначення впливу складу залізорудного матеріалу й температурного режиму на процеси шлакоутворення.

2.3. Газопроникність  матеріалів є одним із факторів, що визначає форсування доменної плавки. Більшість матеріалів доменної плавки різняться  гранулометричним складом. Дослідження газодинамічних якостей шихти  потрібно для того, щоб удосконалити  газодинамічні умови доменної плавки. З цієї теми необхідно розглянути   такі питання: 1- |вимірювання| втрата напору| повітря під час продування його крізь| шар матеріалів|, 2-| визначення| газопроникності| за даними| ситового складу матеріалів|, 3-оцінка| газопроникності| коксу,                  4-визначе||ння| живого перетину |пустот в масі| коксу, 5-радіометричний| метод постійного| контролю насипної| маси| коксу.

Під час вивчення кожного  питання треба звернути увагу на  обладнання  цих вимірювань.

2.4. Високопродуктивна й економічна робота доменної печі є можливою, якщо раціонально використовується газ, що створюється в її горні  як наслідок горіння вуглецю коксу. На розподіл матеріалів у доменній печі  впливають такі фактори: рівень засипки, система завантаження, вага порції матеріалу та  відстань між стінкою колошника й  великим конусом. Дослідження впливу цих  та інших факторів  можливо проводити як  на фізичних моделях, так і на доменних печах. На доменних печах  дослідження проводяться перед задувкою. Треба відзначити, що ці дослідження пов’язані з великим обсягом роботи.

3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ|

3.1. РОЗМ’ЯКШЕННЯ РУД І АГЛОМЕРАТІВ

Мета  роботи

Робота знайомить студентів з  однією з найбільш сучасних методик визначення розм'якшення руд та агломератів і впливом попереднього відновлення агломерату на температуру початку й температурний інтервал розм'якшення.

Для цього виконується порівняльне визначення показників розм'якшення двох зразків, взятих зз однієї проби, офлюсованого агломерату, один з яких заздалегідь відновлений приблизно на 10%.

Установка та інструкція можуть бути використані студентами для виконання науково-дослідних робіт з визначення показників розм'якшення різноманітних руд й агломератів, впливом різних  факторів факторів(основності, хімічного складу агломерату та ін.) на показники розм'якшення.

# Загальні відомості

Розм'якшення руд й агломератів  є одним із етапів процесу шлакоутворення в доменній печі, який передує утворенню первинного шлаку.  Розм'якшення руд й агломератів – це процес порушення механічної міцності,  пов'язане з деформацією та втратою їх твердості. Розм'якшення починається з оплавлення  б невеликої ділянки руди (агломерату), зменшення внутрішніх сил зчеплення, що робить  можливою деформацію куска й усадку шару руди (агломерату). З підвищенням температури кількість розплавлених часток збільшується, що призводить до деформації нових кусків руди (агломерату) й  усадки шару. Остаточним етапом розм'якшення є початок розплавлення. Речовина, яка досягла певних температур, розм'якшується і переходить у  рухливий стан.

Залежно від хімічного й мінералогічного складу руд та агломератів, швидкості їх відновлення до початку і в процесі розм'якшення та інше розм'якшення руд і агломератів може починатися при різних температурах і проходити| в різному температурному інтервалі (температура від початку деформації до розплавлення всієї маси).

Температура початку й температурний інтервал розм'якшення руд та агломератів впливають на процеси непрямого відновлення, шлакоутворення,  газодинамічні умови в середній частині печі й нагрів горна, тому мають суттєве технологічне значення. Чим більше температурний інтервал розм'якшення, тим нижче газопроникність шихти в печі й менше її продуктивність.

У лабораторних умовах розм'якшення руд та агломератів зазвичай визначається під час нагрівання їх| в окислювальному середовищі|, тоді як розм'якшення в доменній печі відбувається у відновлювальній атмосфері. У доменній печі до початку й у в процесі розм'якшення частина вищих оксидів відновлюється до нижчих (наприклад, Fe2O3| до FеO|), що  впливає на температуру початку й інтервал розм'якшення руд та агломератів.

У даній роботі прийнято методику визначення розм'якшення агломерату в слабовідновленому середовищі, що створилося в робочій печі й істотно не впливає на поновлення оксидів заліза агломерату.

# Опис установки

Схема установки, що показана на рисунку 3.1, складається з таких основних елементів.

Для нагріву досліджуваного матеріалу використовується піч I, до якої на підставці 2 встановлюється магнезитовий тигель 3 з навіскою матеріалу.

Регулювання нагріву печі здійснюється  за допомогою реостата, що не показаний на рисунку.

Усадка матеріалу при розм'якшенні визначається за допомогою електронного мосту 4 і потенціометра 5.

Шток 6 з вантажем 7 створює тиск в 196 кПа на досліджуваний матеріал|. У середині  штока 6 знаходитьсяя  термопара 10, що підключена до    потенціометра 5.

За певної температури матеріал починає розм'якшуватися, унаслідок чого шток 6 під дією вантажу 7 буде переміщатися донизу. Рух штоку 6 змінить положення укріпленого на ньому повзунка 8, змінного опору електронного| мосту 4, що на початку розм'якшення знаходиться в рівновазі. Зміна величини опору призведе до порушення рівноваги мосту 4, що відновлюватиметься двигуном реохорда 9. Внаслідокнаслідок того, що вісь двигуна реохорда 9 жорстко пов'язана з віссю провідного барабана руху стрічки потенціометра 5, обертання двигуна реохорда призводитьприводить до руху діаграмної стрічки потенціометра. Причому, кут повороту барабана стрічки потенціометра пропорційний величині розбалансу моста, тобто величині занурення штока 6 в розм'якшуваний матеріал. Таким чином, на діаграмі потенціометра виходить крива в координатах: температура (°С) – усадка (мм).

# Виконання роботи

Робота виконується двома-трьома студентами в такому порядку. Кожна група отримує окреме завдання (залізорудні матеріали відрізняються виглядом, гранулометричним і хімічним складом).

Після ознайомлення з установкою за 30 хв. до початку досліду вмикають електронні пристрої.

Зважують навіску заздалегідь відновленого офлюсованого агломерату фракції 2-3 мм вагою 45 г і висипають в тигель. У заздалегідь нагріту  до 850°С   піч на підставці 2 встановлюють тигель 3.

Після вПісля установлення тигля в піч на поверхню матеріалу опускають шток 6 так, щоб вісь його збігалася зіз віссю тигля. Потім, не рухаючи штока, слід підняти рухливу рамку так, щоб повзунок опору знаходився перебував в положенні зверху, і закріпити гвинтом рамку на штоку. За допомогою гвинта точного налаштування опору   встановлюють шкалу на найближче градуювання і записують показання шкали неврівноваженого моста. Після| цього перо потенціометра опускається на діаграмну стрічку й починається подальше розігрівання печі I із швидкістю 8-10°/хв.

Після занурення штока в досліджуваний матеріал на 20 мм (72 мм на діаграмній стрічці) включають живлення печі I в електронне устаткування, відпускають гвинт кріплення штока в рухливій рамці, виймають шток і тигель із з печі.

Коли піч I охолоне до 850°С, в неї встановлюють тигель з іншою пробою агломерату й дослід повторюють за цією методикою.

Після закінчення другого досліду відключають живлення печі, виймають з печі шток і тигель. З потенціометра знімають діаграмну стрічку з записом показників розм’якшення. Значення цих показників заносять в таблицю.

Рис. 3.1. Схема установки для визначення показників розм'якшення руд та агломератів

# Оформлення звіту

У звіті необхідно подати схему установки, характеристику агломерату, порядок виконання роботи, результати у вигляді таблиці й графіків і короткі висновкивисновки.

Характеристика проб агломерату:

| Вміст Fe,%¦ FeO,% | I Проба | II Проба |
| --- | --- | --- |
| Основність CaO\SiO2¦ |  |  |
| Ступінь відновлення,% |  |  |

Хід розм'якшення агломерату

| Дослід №1 | Темпера- тура, °С | 850 |  |  |  |  |  |  | Температура початку розм’як-¦ шення¦ | Температура усадки 20 мм | Температур-ний інтервал розм‘як- шення¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадка мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дослід №2 | Темпера- тура, °С | 850 |  |  |  |  |  |  | Температура початку розм’як- шення¦ | Температура усадки 20 мм | Температур-ний інтервал¦ розм’як- шення |
|  | Усадка мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. ВИЗНАЧЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

Мета роботи

Ознайомитися зіз визначенням газодинамічних властивостей шихтових| матеріалів, які використовуються у доменній плавці, визначити питомі витрати тиску  в шарі доменної шихти, визначити вплив змішування фракцій на питомі витрати тиску.

Загальні  відомості

Сипке середовище, яке з'являється  у шарі  шихтових| матеріалів  доменної| печі характеризується рядомнизкою фізичних властивостей. Властивості, що визначають рух газу в шарі, вважаються газодинамічними властивостями сипких середовищ. Найважливішими газодинамічними властивостями шару сипких матеріалів є: розмір кусків, з яких складається шихта, їх форма, порозність| і питома поверхня. Ці властивості зумовлюють  також теплообмін і кінетику відновлювальних процесів, тому визначення |їх з необхідною точністю має велике значення для вивчення доменного процесу в цілому.

Методи визначення розміру кусків шихтових| матеріалів

Куски  шихтових матеріалів доменної плавки мають неправильну форму, тому їх розмір не можна визначити апріорі. Абсолютно однакових кусків в реальному насипу практично немає, тому розмір куска встановлюється статистичним методом з великого числа кусків, що трохи відрізняються один від одного. Для визначення розмірів кусків насипу існує ряд методик, які представлені в технічній  літературі. Найбільш поширеними є такі методи: гідрометричні, дифракції рентгенівських променів, використання мікроскопів, просіювання та інші. У даній роботі  будемо користуватися простим й ефективним методом просіювання. Середній розмір вічок  сита верхнього та нижнього -   це  середній розмір фракції, що просіюється. Якщо шихта складається з декількох фракцій, то середній діаметр визначається за формулою

(3.1)

де    di - середній розмір i -тої фракції, доля якої в загальній масі шихти ai |,
                n - кількість фракцій.

Якщо необхідно підрахувати еквівалентний діаметр шару шихти dэ (тут багатофракційна шихта замінюється як би однокомпонентною з такою ж загальною поверхнею),  то він підраховується за формулою

(3.2)

Як характерний лінійний розмір газового потоку в газодинаміці використовують величину, яку називають еквівалентним  розміром  каналів, аналогічну гідравлічному діаметру:

(3.3)

де  - порозність| насипної маси, м3 /м3, s -  загальна питома поверхня кусків шару, м2/м3.

Методи визначення порозності шару шихтових| матеріалів

Порозність шару сипких матеріалів - це відношення об’єму міжкускового простору (Vn) до загального об’єму, який займає шар шихти (V):

(3.4)

Існує декілька методів визначення порозності:

- метод заповнення міжкускових просторів рідиною;

- метод, що використовує розширення газу;

- статистичний метод, що  заснований на змінюванні щільності шихти.

У даній роботі використовують останній метод як найбільш простий за виконанням і трудомісткістю. Об'єм пустот у шарі дорівнює між  загальним об'ємом шару й об'ємом твердих часток (Vтв|):

(3.5)

де об'єм твердих часток дорівнює добуткудобутку загального об'єму на співвідношення насипної маси () і  маси, що здається  ():

(3.6)

Якщо тепер  послідовно  підставити формули (1.6) і (1.5)  в (1.4), будемо мати:

(3.7)

Насипна маса шихти визначається шляхом поділення|| маса шихти (М) на її об'єм  в посудині місткості|:

(3.8)

Оскільки дослідницькою  посудиноюмісткістю є газодинамічний циліндр,  то

(3.9)

де  D - діаметр циліндра, м;

Н - висота шару шихти в циліндрі, м.

Остаточно маємо формулу для визначення порозності|, підставляючи (1.9) в (1.8) і в (1.7):

(3.10)

Методи визначення газодинамічної поверхні шару шихтових| матеріалів

Поверхня пористого матеріалу це площа поверхні кусків, що складають шар шихти. Питомою поверхнею називається сумарна поверхня кусків шару на одиницю об'єм|у (віднесена до цього об'єму).

Існують наступні  методи визначення поверхні сипких середовищ: статистичний, адсорбційний, за течією рідини, тепловий, заснований на каталітичній реакції поверхні з певними реагентами та інші. У даній роботі застосуємо метод, що заснований на протіканні газу крізь шихту.

Рівняння Дарсі-Вейсбаха зв'язує втрати тиску газу в сипкому шарі - P зіз питомою поверхнею кусків шару  S, м2/м3:

(3.11)

де   H1 -  відстань між точкамиточками відбору тиску, м; г – густина газу, кг/м3;

Qг  –  витрати газу, м3/с;
       F – площа перетину шару шихти, м2;
         – коефіцієнт опору, що визначав режим руху газового потоку, який в
       шарі шихти може бути ламінарним (при Re < 60), нестійким  турбулентним
       (при Re = 60 – 7000) і турбулентним (при   Re  > 7000). Відповідно, для 
       ламінарного –                   ,    для нестійкого турбулентного –                 і для 
       турбулентного  –   = 0,65.

Турбулентний рух газу в шарі доменної шихти зазвичай не досягається внаслідок переходу шихти в псевдозріджений стан, а при нестійкому турбулентному режимі на    Р впливають місцеві опори, зумовлені розширенням і стискомстисненням струменя, тому питому поверхню шару шихти необхідно визначати в ламінарному режимі:

∆P=100H1ρгQг2SRe2ε3F2, (3.12)

Оскільки

Re=4QFS ,Re=4QFuS ,(3.13)

де  — коефіцієнт кінематичної в'язкості газу, м2/с, то

∆P=12,5H1ρгQгS2ε3F(3.14)

Отже,∆P=12,5H1ρгQгS2ε3F ,∆P=12,5H1ρгQгS2ε3F ,

S=0,2828∆Pε3F/H1ρгG(3.15)

Для нашого випадку F=D2/4=0,7854D2, а г = 1,164 кг/м3 і = 1,57 х105| м2/с, тоді

S=0,2828∆Pε3F/H1ρгG ,м2/м3.    (3.16)

Опис установки

Лабораторну роботу виконують на газодинамічній установці, що є прозорим циліндром 1, зробленим з плексигласу, в нижній частині якого закріплені грати 2. Повітря в циліндр подається вентилятором 3 типу ВВД-5. Витрату повітря визначають за допомогою шайби 4 і записують на прилад 5. Тиск після шайби контролюють манометром 6, а по висоті шару в циліндрі похилим манометром 7 типу МНН-240. Регулювання кількості дуття здійснюється засувкою 8 (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Схема газодинамічної установки

Порядок проведення роботи

Перед початком проведення лабораторної роботи необхідно ознайомитися  зз даною інструкцією, установкою та  приладами для  визначення параметрів процесу.  Потім група розбивається на 4 підгрупи по 2-3 студенти у кожній (кожна підгрупа досліджує на  своїй установці).

Дослідженню підлягає агломерат фракцій 0,5-1,5мм, 2-4мм, 5-7мм, обкотиші 2-4мм, 4,5-5,5мм, 6-8 мм і кокс 3-5 мм, 6-8 мм, 9-10мм.

Шихтовий матеріал зважують і завантажують у дослідницький циліндр, заміряють висоту шару. Дані записують у наведену нижче | таблицю 3.1.   Після того, як шихта завантажена в установку, за допомогою засувки 8 встановлюють мінімально можливу витрату повітря, записують| витрату і перепад тиску в шарі шихти в таблицю 3.1. Збільшують кількість повітря й доводять до максимально можливого, коли шихта починає |«закипати»,   кожного разу фіксуючи  витрату і перепад тиску |в шарі. Потім міняють |шихту згідно з таблицею 3.1.

Обробка результатів

Отримані результати заносять в таблицю 3.1. Вони є первинними даними, на підставі яких підсумовують  підраховують газодинамічні характеристики. Для  наочностінаглядності  будують графіки залежності газодинамічних характеристик від співвідношення фракцій в двокомпонентних сумішах і пояснюють їх.

Таблиця 3.1

| № з/п | Вид матеріа-лу | Розмір фрак-ції, мм | Маса мате-ріалу, кг | Висота шару, м | Перепад тиску на шайбі,P, Па |  |  | Кількість дуття ,Q, м3/с |  |  | Перепад тиску в шарі шихти, P, Па |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Варіант індивідуального завдання відповідає двом останнім цифрам залікової книжки студента.  Номери варіантів завдань наведені в таблиці 4.1.

Індивідуальне завдання необхідно виконувати на аркушах паперу А4 або в учнівських зошитах. Текст рукописний або набраний на комп'ютері. При відповіді на запитання необхідно наводити нумерацію, яка була в завданні.

Таблиця 4.1

| Номер варіанта | ТЕМА |
| --- | --- |
| 1 | Дослідження процесів відновлення в доменних печах при використанні різних видів сировини. |
| 2 | Дослідження роботи доменної печі при підвищеному тиску газу на колошнику. |
| 3 | Дослідження розподілу матеріалів на колошнику доменної печі. |
| 4 | Дослідження впливу кількості обкотишів у шихті на роботу доменної печі. |
| 5 | Дослідження загрузки і розподілу шихти безконусним завантажувальним пристроєм. |
| 6 | Дослідження та оптимізація режиму дуття сучасної доменної плавки |
| 7 | Дослідження впливу пульсації тиску газу на роботу доменної печі |
| 8 | Дослідження різних методів десульфурації чавуну |
| 9 | Дослідження використання газу в доменній печі |
| 10 | Дослідження теплової роботи доменної печі в умовах використання пиловугільного палива |
| 11 | Дослідження впливу температури, основності, складу й кількості шлаку на процеси десульфурації |
| 12 | Дослідження процесів шлакоутворення в доменній печі |
| 13 | Дослідження систем охолодження та вибір найкращої |
| 14 | Дослідження впливу комбінованого дуття та техніко-економічні показники доменної плавки |
| 15 | Дослідження теплового режиму доменної печі при використанні різних видів сировини |
|  | Продовження таблиці 4.1 |
| 16 | Дослідження характеристик шихтових матеріалів |
| 17 | Дослідження процесів рідкофазного відновлення заліза |
| 18 | Дослідження процесів прямого отримання металу |
| 19 | Дослідження конструкції повітряної фурми з метою підвищення ії стійкості |
| 20 | Дослідження використання замінників коксу |

ЗМІСТ

|  |  | с |
| --- | --- | --- |
| ВСТУП……………………………………………….………….……………… |  | 3 |
| 1. РОБОЧА ПРОГРАМА…………………………..…………………..………. |  | 3 |
| 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ……………………………….……………..…… |  | 4 |
| 3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ…………………………….……………..……… |  | 5 |
| 4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ……………………….………….………. |  | 16 |

Підписано до друку 07.05. 2012.  Формат 60х84 1/16.  Папір друк.  Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,0.  Умов. друк. арк. 0,99.  Тираж  100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ